| ICS | 23.060.01 |
| --- | --- |
| CCS | J 16 |

团体标准

T/NXJX XXXX—XXXX

高压气化炉用黑水角阀

Blackwater angle valve for high-pressure gasifier

（本草案完成时间：2026.06.05）

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

宁夏机械工程学会  发布

目次

前言	III

引言	IV

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  规格	2

5  连接尺寸	2

5.1  连接形式	2

5.2  端部尺寸	2

5.3  端对端尺寸	2

6  结构	2

6.1  流线型流道设计	3

6.2  出入口端的角度关系	3

6.3  防止介质进入阀杆导向及填料部位	3

6.4  阀杆防飞出结构	3

6.5  导向	3

6.6  防转结构	3

6.7  耐压差设计	3

6.8  内件结构	3

7  选型计算	3

7.1  阻塞流验算	3

7.2  扩径与缩径	4

7.3  多级降压结构	5

7.4  噪音预估	5

8  填料	5

9  材料	5

9.1  阀体	5

9.2  内件	5

10  质量要求	5

10.1  外观	5

10.2  执行机构气密试验	6

10.3  动作	6

10.4  流量系数及固有流量特性	6

10.5  外漏	6

10.6  内漏	6

10.7  型式试验	6

10.8  内件耐冲刷性	7

10.9  耐工作振动性能	7

10.10  动作寿命	7

10.11  第三方检测及产品认证	7

10.12  其它	7

11  标志、使用说明书、包装和贮存	7

11.1  标志、使用说明书	7

11.2  包装、贮存	8

参考文献	9

图1  流线型流道示例	3

表1  检验项目	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由宁夏机械工业标准化委员会提出。

本文件由宁夏机械工程学会归口。

本文件起草单位：吴忠仪表工程技术服务有限公司、吴忠仪表有限责任公司、宁夏大学、国能宁夏煤业甲醇分公司。

本文件主要起草人：李虎生、李保锁、班伟、崔学智、杨自文、金建云、王旭、朱子清、王丹丹、焦娜、吴小龙、罗先念、马军、吴瑞洋，张利军、杨进富、赵飞、李伟、徐一峰、张保亮；，鲁杰、孟虎、王晓燕、王全江、郭猛

引言

黑水角阀，介质为煤化工中的黑水，其中煤粉、渣灰含量的质量百分比5%~15%，对阀体内壁与阀内件表面有极强烈的冲刷作用，另外根据煤种、工艺不同含有不同浓度的氯离子、硫化氢、二氧化碳等酸性物质，对流道元件有较强的腐蚀作用。

在激冷水系统后续的闪蒸系统、废热锅炉的集水槽等处所用黑水角阀的工作温度一般220℃~240℃，容易因闪蒸对阀体内壁及内件表面产生气蚀作用，气蚀、冲刷、腐蚀、高温、高压的耦合作用，显著加速了流道元件的损伤进程。

目前国际、国内市场上可用于控制阀的材料，耐冲刷与耐腐蚀性能难以兼得，是制约煤化工黑水系统控制阀使用寿命提升的关键技术瓶颈。

在气化压力≤4MPa的气化装置中，黑水角阀已可实现长周期稳定运行，气化压力4MPa以上至8.7MPa的高压气化工艺条件下，其使用寿命仍有待提高。本文件立足高压气化炉用黑水角阀，为引导、规范黑水角阀的研发、使用和发展，特制定本标准。

高压气化炉用黑水角阀

范围

本文件规定了煤化工用黑水角阀的术语、规格、公称压力(压力等级)、连接尺寸、结构、选型计算、填料、材料、质量要求等相关技术标准及要求。

本文件适用于煤化工气化炉、尤其是高压气化炉用黑水角阀的研制、选型、使用等过程，黑水角阀的再制造过程可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4213-2024 气动控制阀

GB/T 9124.1 钢制管法兰 第1部分：PN系列

GB/T 9124.2 钢制管法兰 第2部分：Class系列

GB/T 12221 金属阀门 结构长度

GB/T 12224 钢制阀门一般要求

GB/T 12229 通用阀门 碳素钢铸件技术条件

GB/T 12230 通用阀门 不锈钢铸件技术条件

GB/T 17213.1 工业过程控制阀 第1部分：控制阀术语和总则

GB/T 17213.2 工业过程控制阀 第2-1部分：流通能力 安装条件下流体流量的计算公式

GB/T 17213.4 工业过程控制阀 第4部分：检验和例行试验

GB/T 17213.8 工业过程控制阀 第8-1部分：噪声的考虑 实验室内测量空气动力流流经控制阀产生的噪声

GB/T 17213.10-2015 工业过程控制阀 第2-4部分流通能力 固有流量特性和可调比

GB/T 17213.17 工业过程控制阀 第2-5部分：流通能力 流体流经级间恢复多级控制阀的计算公式

GB/T 20878 不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分

GB/T 22652 阀门密封面堆焊工艺评定

GB/T 26815 工业自动化仪表术语 执行器术语

HG/T 20592 钢制管法兰(PN系列)

HG/T 20615 钢制管法兰(Class系列)

ANSI/FCI 70-2 STANDARD FOR CONTROL VALVE SEATLEAKAGE TESTING

ASME B16.5 Pipe Flanges and Flanged Fittings

ASME B16.10 Face-to-Face and End-to-End Dimensions of Valves

ASME B16.47 Large Diameter Steel Flanges

ISO 15156-1 Petroleum and natural gas industries — Materials for use in H2S-containing environments in oil and gas production — Part 1: General principles for selection of cracking-resistant materials

NACE MR0175 Petroleum,petrochemical,and natural gas industries—Materials for use in H2S-containing environments in oil and gas production Part1:General principles for selection of cracking-resistant materials

术语和定义

GB/T 4213、GB/T 17213.1、GB/T 17213.4和GB/T 26815界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

气化炉 gasifier

采用干、湿，及固定床、流化床、气流床、熔融床等方法生产合成氨、合成甲醇、液体燃料原料气等所需生产用合成气的装置(area)，包括激冷水、废热锅炉及排渣等子系统。

高压气化炉 high-pressure gasifier

气化压力高于4.0MPa的气化炉。

激冷水系统 Quench water system

气化炉中喷入冷却水使高温粗煤气在极短时间内迅速降温、终止气化反应、吸收余热，并固化熔渣、保护下游设备的辅助系统。

闪蒸系统 Flash Evaporation System

将黑水逐级减压闪蒸，回收热量并分离出蒸汽和浓缩黑水的气化工艺子系统。

废热锅炉Waste Heat Boiler

回收气化产生的高温工艺过程气、中热量的热交换子系统。其核心功能是利用高温气体作为热源，通过传热壁面产生蒸汽（饱和蒸汽或过热蒸汽），从而实现对高温余热的回收利用，并同时对工艺气进行急速冷却（激冷）

黑水 Blackwater

从气化炉激冷水子系统或废热锅炉底部排出的，含有高浓度煤粉、灰分、废渣以及H₂S、CO₂等酸性气体的混合、高温、高压液体。

黑水角阀Blackwater Angle Valve

用于煤气化装置的闪蒸系统、废热锅炉的黑水介质的角型控制阀。

规格

按端部尺寸及最大允许压力，黑水角阀的公制规格范围DN25—DN700，公称压力范围PN16—PN400，美标规格NPS 1”—NPS 28”、压力等级Class 150—Class 1500，激冷水系统后续的闪蒸系统用黑水角阀，出口规格可大于入口规格。

连接尺寸

黑水角阀的连接形式、端部尺寸、端对端尺寸等均应符合各类标准的要求。

连接形式

黑水角阀与工艺管线的连接方式，可选择法兰、焊接、螺纹、卡箍等连接方式。

端部尺寸

黑水角阀的端部尺寸应符合GB/T 9124.1(PN系列)、GB/T 9124.2(Class系列)、HG/T 20592(PN系列)、HG/T 20615(Class系列)，或按ASME B16.5、ASME B16.47等相关标准，或用户指定的其它尺寸。

端对端尺寸

采用公制单位的黑水角阀，其法兰距(端对端尺寸)应符合GB/T 12221，采用美标单位的黑水角阀，其法兰距(Face-to-Face or End-to-End)应符合ASME B16.10，或客户指定尺寸。

结构

流线型流道设计

黑水角阀入口至出口之间的流道，应避免流道突变和死角，既可降低流阻、降低介质对流道的冲刷损坏作用，又防止固体介质在死区堆积，示例如下图1所示：

流线型流道示例

出入口端的角度关系

黑水角阀的介质入口与出口端轴线应垂直且相交，采用法兰连接的其法兰密封面垂直度公差不应超过0.1；

防止介质进入阀杆导向及填料部位

阀杆进入阀盖处的阀体或阀盖上应设置防止粘接在阀杆上的固体物进入导向及填料部位的机构，如内部填料、刮刀等结构，并不应使阀杆受到损伤。

阀杆防飞出结构

黑水角阀的阀杆应设置防飞出结构，防止阀芯与阀杆脱离连接时阀杆在压力作用下脱离阀体组件。

导向

整个阀芯的运动应设置两处导向结构，不包括填料等非金属材料的配合。

防转结构

直行程黑水角阀的阀芯、阀杆等均应设置防转机构，全行程范围内的转动范围不超过±1°。

耐压差设计

使用大推力活塞式执行机构，并确保阀杆强度及刚性，以确保在高压差下阀门仍能稳定、精确动作，避免振动和阀杆断裂等故障。

内件结构

黑水角阀的内件结构可采用球形单座、单通道多级降压等内件结构，不应采用介质容易堵塞流道的内件结构，如孔径较小的低噪音套筒、多级降压低噪音套筒等。

选型计算

黑水角阀的流通能力、固有流量特性和可调比的计算、选型、试验等，均应符合相关标准的规定。

阻塞流验算

黑水角阀在进行Cv计算过程中应安装GB/T 17213.2或IEC60534-2-1进行阻塞流验证，采用有效压差进行Cv计算，如：

∆Psizing=∆P       当∆P<∆Pchoked∆Pchoked     当∆P≥∆Pchoked 	()

式中：

ΔPsizing  ——计算Cv时需代入的压差值；

ΔP	   ——阀前压力P1与阀后压力P2的差值；

ΔPchoked ——发生阻塞流的最低压差；

∆Pchoked=FL2P1-FFPv	()

式中：

ΔPchoked  ——发生阻塞流的最低压差；

FL	    ——压力恢复系数；

P1	      ——阀前压力；

FF	      ——液体临界压力比系数；

Pv	      ——介质在P1、T1时的饱和蒸气压。

见GB/T 17213.2

扩径与缩径

黑水角阀出口规格与入口规格不一致，或阀前两倍公称通径至阀后六倍公称通径长度范围内有变径时，应按实际安装情况进行Fp验算，Fp按式(3)计算：

Fp=11+ζ/N2C/d22	()

式中：

Fp—— 管道几何形状系数；

ζ—— 变径段附件总阻力系数之和，ζ= ζ1+ζ2+ζB1+ζB2；

ζ1​ —— 上游变径速度头损失系数，按式 (4) 计算；

ζ2 —— 下游变径速度头损失系数，按式 (5) 计算；

ζB1—— 入口伯努利系数，按式 (6) 计算；

ζB2 —— 出口伯努利系数，按式 (7) 计算；

C —— 控制阀流量系数；

d —— 控制阀公称通径，单位为毫米 (mm)；

N2​ —— 常数，根据选用流量系数类型取值：计算流量系数 CV​ 时，N2​=0.00214；计算流量系数 KV​ 时， N2​=0.0016。

上游变径速度头损失系数 ζ1​ 按式 (4) 计算：

ζ1=0.51-dD122 	()

下游变径速度头损失系数 ζ2按式 (5) 计算：

ζ2=1-dD122 	()

入口伯努利系数按式ζB1 (6) 计算：

ζB1=1-dD14	()

出口伯努利系数​ ζB2按式 (7) 计算：

ζB2=1-dD24	()

式中：

D1​ —— 上游管道内径，单位为毫米 (mm)；

D2​ —— 下游管道内径，单位为毫米 (mm)。

见GB/T 17213.2

多级降压结构

单通道多级降压内件结构可适用于黑水角阀，其流通能力的计算、预测按照GB/T 17213.17,实际Cv应有结构与尺寸对应的定型实验值支撑。

噪音预估

选型计算按照GB/T 17213.8计算预估的噪音应不超过85dB。

填料

填料应设置机械碳等较硬的非金属材料底垫，内径与阀杆为较小的过渡配合、外径与填料函间隙配合，即可防止介质中的颗粒、粉末进入填料，又可防止出现较大的填料泄漏；填料中耐高压盘根填料不少于2件。

闪蒸系统的中、高压闪蒸段用黑水角阀，及废热锅炉系统集水槽黑水角阀等，其填料应确保6个月周期内不得泄漏。

材料

黑水角阀所用的材质，其牌号、成分、性能应符合GB/T 12224及所引用的ASTM相关标准。

阀体

系列化黑水角阀产品的阀体、阀盖等壳体应采用铸造工艺制造，材质可采用WCA、WCB、WCC等铸造碳钢，或CF3、CF3M、CF8、CF8M等铸造不锈钢、铸造双相不锈钢等材料，并应符合GB/T 12229、GB/T 12230的要求。

内件

阀芯、阀座等承受气蚀、冲刷的关键部件，可采用喷涂、熔敷、等离子堆焊等表面硬化工艺，及整体烧结或镶嵌硬质合金的结构；

阀芯、阀座密封面不应采用超音速火焰喷涂工艺，避免密封比压超过硬化层与基体结合强度时硬化层脱落；

表面硬化工艺适用镍(Ni)基、钴(Co)基合金及含碳化钨(WC)、碳化铬(CrC)等的合金、金刚石等主要成分的颗粒或粉末,整体烧结或镶嵌件(厚度不小于6mm)可采用钨钴类(YG)、钨钴钛(YT)类、碳化钛 (YN) 类合金；

阀内零部件采用的材料，牌号及化学成分应符合GB/T 20878，或ASTM相关标准的规定；阀杆的材料还应符合ISO 15156-1、NACE MR0175的规定。

阀芯、阀座密封面堆焊前应按照GB/T 22652的规定进行工艺评定。

质量要求

外观

外观检查应符合，但不限于以下规定：

- 零部件齐全，装配正确，紧固件无缺少、松动、损伤等现象，整体洁净；

法兰密封面无损伤；

推杆与阀杆连接后，行程准确，指针与行程标尺对应；

气源管件连接可靠、无凹瘪等损坏；

执行机构气密试验

执行机构气密试验应符合以下规定：

- 气动薄膜执行机构通入额定压力的气源做气密试验，膜盖、推杆等处无肉眼可见的外漏，保 压 5min 气室压力下降不大于 2.5kPa；

气动活塞执行机构在气室中通入 0.7MPa 气压做气密试验，缸体、缸盖、推杆等处无肉眼可见 的外漏，保压 5min 后气室压力下降不大于 5.0kPa。

动作

黑水角阀动作应平稳、顺畅，过程中无卡滞、爬行、异响等不正常现象，并符合下列技术要求：

基本误差

控制阀的基本误差应不超过GB/T 4213-2024中5.5、5.9的规定。

回差

回差按GB/T 4213-2024中5.6的规定。

始终点偏差

始终点偏差按GB/T 4213-2024中5.7的规定。

死区

死区按GB/T 4213-2024中5.8的规定。

流量系数及固有流量特性

流量系数及流量特性的偏差按GB/T 4213-2024中5.10、5.11的规定。

外漏

壳体耐压强度按GB/T 4213-2024中5.1，填料函及其它有可能发生外漏的连接处的密封性能按GB/T 4213-2024中5.2的规定。

内漏

黑水角阀全关闭时的泄漏量，按GB/T 4213-2024中的5.3，或ANSI/FCI 70-2中的相关规定，泄漏等级不低于V级。

型式试验

控制阀型式试验按表 1 的要求进行检验。

在下列情况下控制阀需要进行型式试验：

- 新试制的产品，包括同一型号内不同规格、压力等级、流通能力的产品；

产品在设计、工艺、材料上有重大改变，可能影响产品性能时；

国家质量监督检验机构提出型式试验要求时；

用户提出进行型式检验要求

判定规则

检验应按本文件要求和试验方法进行，出现一项不合格即判定该产品不合格。

检验项目

| 序号 | 项目 | 出厂检验 | 型式试验 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本误差 | Δ | Δ | 10.3 | GB/T 4213-2024 |
| 2 | 回差 | Δ | Δ | 10.3 |  |
| 3 | 死区 | Δ | Δ | 10.3 |  |
| 4 | 始终点偏差 | Δ | Δ | 10.3 |  |
| 5 | 额定行程偏差 | Δ | Δ | 10.3 |  |
| 6 | 泄漏量 | Δ | Δ | 10.6 |  |
| 7 | 填料函及其它连接处密封性能 | Δ | Δ | 10.5 |  |
| 8 | 耐压强度 | Δ | Δ | 10.5 |  |
| 9 | 气密试验 | Δ | Δ | 10.2 |  |
| 10 | 外观 | Δ | Δ | 10.1 |  |
| 11 | 内件耐冲刷试验 | — | Δ | 10.8 |  |
| 12 | 额定流量系数 | — | Δ | 10.4 |  |
| 13 | 固有流量特性 | — | Δ | 10.4 |  |
| 14 | 耐工作振动性能 | — | Δ | 10.9 |  |
| 15 | 动作寿命 | — | Δ | 10.10 |  |
| 注：“Δ”为必检项目，“—”为可免检项目 |  |  |  |  |  |

内件耐冲刷性

经受介质冲刷的阀内零部件需要表面硬化的，产品定型、型式试验中应有经第三方提供的阀内件硬化材料及耐冲刷性实验报告。

耐工作振动性能

应符合GB/T 4213-2024中5.12的规定。

动作寿命

- 产品定型中应按照GB/T 4213中5.13的规定做不少于10000次的动作寿命试验，试验后的密封件、阀内件不得再利用；

生产批量大于5台时按20%抽检、小于5台时应逐台试验，试验1000次后重新做性能试验，不合格的报废处理，密封件、阀内零部件不得再利用。

第三方检测及产品认证

同一型号的黑水角阀产品不同公称通径、公称压力(压力等级)、流通能力的产品均应经过第三方质量检查，常用、关键规格还应取得相应机构的产品认证。

其它

本文件未规定的其它要求及试验方法按照GB/T 4213的规定。

标志、使用说明书、包装和贮存

标志、使用说明书

标志、铭牌

标志、铭牌应符合GB/T 4213-2024中第8.1的规定。

使用说明书

黑水角阀随机发货包装中应有产品使用说明书，说明书内容应包括概述、安装、使用操作、维护、贮存等要求。

包装、贮存

黑水角阀产品包装应符合GB/T 4213中8.2的规定及GB/T 13384 的规定，贮存条件及要求应符合GB/T 4213中8.3的规定。

参考文献

[1]  机电产品包装通用技术条件：GB/T 13384-2008[S]. 北京：中国标准出版社，2008.

[2]  工业阀门 压力试验：GB/T 13927-2008[S]. 北京：中国标准出版社，2008.

[3]  阀门的检验和试验：GB/T 26480-2011[S]. 北京：中国标准出版社，2011.

[4]  API STD 598-2023[S]. Washington：API，2023.

[5]  煤化工装置用阀门 技术条件：JB/T 12797-2016[S]. 北京：中国标准出版社，2016.

[6]  IEC 60534-1[S]. Geneva：IEC，2021.

[7]  ASME B16.34：2025[S]. New York：ASME，2025.

[8]  承压设备用不锈钢和耐热钢锻件：NB/T 47010-2010[S]. 北京：中国标准出版社，2010.

[9]  IEC 60534-2-3：2015[S]. Geneva：IEC，2015.

[10] IEC 60534-2-4：2009[S]. Geneva：IEC，2009.

[11] IEC 60534-4：2021[S]. Geneva：IEC，2021.