| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/NXXN XXXX—2025

太阳能电池片分片断面钝化设备标准

点击此处添加标准名称的英文译名

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

宁夏机械工程学会  发布

目录

前言	I

引言	III

1 范围	5

2 规范性引用文件	5

3 术语和定义	5

3.1 断面钝化	5

3.2电池片影像检测	5

3.4 手动方式	6

3.5 综合破损率	6

4 产品结构与基本参数	6

4.1产品结构	6

4.2 基本性能参数	6

5  技术要求	7

5.1  通则	7

5.2 性能与功能要求	7

5.3 精度	9

5.4 安全防护	10

5.5 电气安全	10

5.6 噪声	11

5.7 标牌	11

5.8 可靠性连续运行	11

5.9 外观	11

6 试验方法	11

6.1 运转试验	11

6.1.1动作试验	11

6.1.2 连续空运转试验	12

6.1.3 负荷试验	12

6.2 性能试验	12

6.2.1 工作精度	12

6.2.2 几何精度检测	13

6.3 安全防护、电气安全试验	13

6.3.5 耐电压试验	13

6.4可靠性连续试验	13

6.5 外观	14

7 检验规则	14

7.1 出厂检验	14

7.2 型式检验	14

8 标志、包装、运输和贮存	14

8.1 标志	14

8.2 包装	15

8.3 运输	15

8.4 贮存	15

附录A  （资料性） ××××	15

附录B  （规范性） ××××	16

参考文献	17

索引	1

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由××××提出。

本文件由××××归口。

本文件起草单位：宁夏小牛自动化设备股份有限公司

本文件主要起草人：宁夏小牛自动化设备股份有限公司吴永刚、杨勇、田养华、余丛宝、周丰、罗少龙、彭佳欣、陈世庚、张坤负责。

- 引言

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

太阳能电池片分片断面钝化设备标准

范围

本标准规定了太阳能电池片分片断面钝化设备的术语和定义、产品结构与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及储存。

本标准适用于对晶体硅太阳能光伏电池片采用多分片、理片、钝化、退火为一体的多分钝化一体机，完成整片硅片从分片到钝化的自动化生产，直接串联串焊机。

本标准适用于QD系列设备，如：QD120，其中Q表示电池片切面；D表示钝化；120表示设备产能每小时12000半片；故本标准QD后面的数字不做限制，能满足当前组件产线生产产能即可。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18209.3－2010 机械电气安全 指示、标示和操作 第3部分：操作器的位置和操作的要求

GB/T 5226.1－2019 机械电气安全机械电气设备 第1部分：通用技术条件

GB/T 8196-2018 机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求

GB/T 191-2008 包装储运图示标志

GB/T 5465.2-2023 电气设备用图形符号 第2部分:图形符号

GB/T 7932-2017气动 对系统及其元件的一般规则和安全要求

GB/T 13306-2011 标牌

GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 3.1 断面钝化

降低断面硅片表面活性，减少复合，提高少子寿命，从而提高电池片效率和组件功率。

- 3.2电池片影像检测

- 在自动模式下运行的电池片通过影像检测系统的检测。
3.3 自动控制方式

按照设置好的任务程序进行的一种自动循环作业操作方式。

- 3.4 手动方式

能使作业位置、数据点生成储存及再现的控制方式。

3.5 综合破损率

指从经影像检测电池片质量通过，放置电池盒至电池片钝化作业完成的全自动循环过程中产生的裂片、隐裂等不符合要求的电池片相对于总钝化片数的比例，用‰表示。

    - 4 产品结构与基本参数

    - 4.1产品结构

太阳能电池片分片断面钝化设备应由机械传动装置、温度控制系统、检测系统、真空发生系统、计算机自动控制系统、气动系统、安全控制系统、供料机构、运片机构、激光划片机构、传输归正机构、理片机构、料盒转运机构、叠片转运机构、料盒循环机构、机器人上下料机构、钝化炉机构、退火炉、接料传输机构、下料传输机构、 旋转移动吸盘等构成。

    - 4.2 基本性能参数

基本参数应符合表1中的规定。

基本性能参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 最大生产能力，片/h | 12000半片（整机） |
| 电池片规格，mm | 182～210 |
| 电池片厚度，um | 100～210 |
| 电池片类型 | PERC、TOPCon、HJT |
| 对齐度，mm | 0～0.2mm |
| 分片 | 1/2、1/3、1/4 |
| 节拍，s | 1.2S |
| 退火温度，℃ | 300℃±50 |
| 退火（保温）时间，min | ＜10min |
| 碎片率 | ＜0.8‰ |
| 稼动率 | ＞98.5‰ |
| 控温精度，℃ | ±5℃ |
| 膜厚度，nm | 10～120 |
| 钝化后单边效率增加，% | ＞0.13 |
| 电池片整理对齐度 | 0～0.3mm |
| 钝化后膜厚差异指标 | ≤5% |

    - 5  技术要求

    - 5.1  通则

5.1.1  太阳能电池片分片断面钝化设备应符合本标准要求，并按照经规定程序批准的图样及技术文件制造。

5.1.2  太阳能电池片分片断面钝化设备在下列条件下正常工作。

a) 环境温度：20℃-28℃；

b) 环境相对湿度不大于50%±5（25℃）；

c) 防尘等级：IP3级；

d) 防水等级：IP2级；

e) 在无破坏金属和绝缘的腐蚀性气体及蒸汽环境中使用；

f) 在无强颠簸和冲击震动的环境中使用；

g) 与水平面的安装倾斜度不得超过2°；

5.1.3  太阳能电池片分片断面钝化设备的单机配置应能满足生产工艺要求，制造和布局应考虑人机工程学的要求，外形应美观，应便于使用、维修、装配、拆卸和运输。

5.1.4  太阳能电池片分片断面钝化设备出厂应保证成套性，并备有正常使用的附件与所需的专用工具。特殊附件的供应由供需双方商定。

5.1.5  制造厂应保证用于太阳能电池片分片断面钝化设备的外购件（包括电气和气动元件）质量，应符合相应标准的规定。

5.1.6  太阳能电池片分片断面钝化设备各运行机构运行应平稳，不应出现卡滞现象。

5.2 性能与功能要求

5.2.1 主机

5.2.1.1  经太阳能电池片分片断面钝化设备完成钝化的光伏晶体硅电池片的综合破损率≤0.8‰。

5.2.1.2  太阳能电池片分片断面钝化设备应具有运行时的实时显示功能。

5.2.1.3  太阳能电池片分片断面钝化设备应具有自动检测和控制工作状态、控制温度的功能。

5.2.2 影像检测系统

5.2.2.1  应能对钝化前的电池片进行全检，应能准确地识别电池片表面外观缺陷、可视裂纹和不可视裂纹。

5.2.2.2  应对电池片表面外观缺陷、可视裂纹和不可视裂纹进行检查。

5.2.3  钝化工艺系统

5.2.3.1  加热方式：钝化工艺系统采用电磁感应加热进行钝化，钝化过程中加热功率可控并实时显示在设备操作界面上。

5.2.3.2  钝化炉腔温度控制：控温精度±5℃。

5.2.3.3  电池角度及对齐要求：钝化过程电池片叠置并放置于蒸镀炉的内腔中，电池片的切面（钝化面）共面对齐错位0～0.2mm，切面的朝向与所述重力方向的夹角为β，0°≤β≤90°。

5.2.3.4  钝化成膜膜厚控制：应能对钝化过程中成膜厚度进行检测，蒸镀膜厚可控。

5.2.3.5  钝化膜厚均匀要求：镀膜片内均匀性，片内≤5%。

5.2.3.6  钝化物料：钝化工艺采用氧化铝、氧化硅或氧化钛等氧化物作为蒸镀物料。

5.2.4 自动控制系统

5.2.4.1  应有全自动和手动2种操作方式，同时应有防误操作安全保护措施功能。操作件要求和位置应符合GB/T 18209.3-2010的有关规定。

5.2.4.2  太阳能电池片分片断面钝化设备应能按设定要求完成整片硅片从分片到钝化的自动化生产，直接串联串焊机。

5.2.4.3  控制系统应具有人工智能功能，使传输、划片、分片等过程达到工艺要求，保证电池片钝化工艺的实施。

5.2.4.4  应具备太阳能电池片分片断面钝化设备过电流和过电压时的跳闸保护、低电压时的跳闸保护等电气保护功能。

5.2.5 气动系统

5.2.5.1  气动系统应符合GB/T 7932-2017的规定。

5.2.5.2  气源压力应在0.5—0.7MPa连续可调。气动系统的管路、接头、法兰等均应密封良好、连接可靠。

5.2.5.3  各气动执行部件的工作压力范围0.4-0.7MPa。

5.2.6 安全控制系统

设备配备门开关、光幕等安全控制系统，当人员误入或误操作触发安全系统时，设备会自动停止，并有报警提示。

5.2.7 供料机构

5.2.7.1  电池片放在料盒中预定位，将料盒放在上料口同步带上，当光电检测到当前料盒的前一个工位无料盒时将自动传送至下一个工位，最终传输到分片位，由步进电机通过丝杆举升，完成电池托的升降。

5.2.7.2  当传感器感应到有电池片时，将信号传递给步进电机，电机进行升降。

5.2.7.3  由对射光电检测电池片的高度，对射光电检测后反馈给步进电机，步进电机将电池片举升到电池片预抓取位置，由分层吹气机构进行吹气，将电池片进行分离后，电池片抓取完成。当所有电池片抓取完成后光电检测不到电池片的型号则进行料盒的更换，将空料盒运送到下方的出料口端。气缸顶升，进行下一步满料盒的流进。

5.2.8 激光划片机构

5.2.8.1  21部中端划片手将电池片搬运至指定工位①，22部Z向丝杠移动组件升至高位将电池片升起，Y向丝杠移动组件将电池片从指定工位①搬运至指定工位②，Z向/Y向丝杠组件回初位循环工作。

5.2.8.2  电池片从指定工位①搬运至指定工位②时，中间的激光划片组件开启，相对切割电池片。

5.2.9 旋转移动吸盘

5.2.9.1  旋转移动吸盘应能完好地将激光分割完成的电池片旋转移出，移动吸盘移动位置应准确，应满足烘干激光划片水渍功能的要求。

5.2.9.2  电池片搬运过程中对于掉落、未搬运起来等异常应能自动识别，同时立即发出报警和安全黄灯闪烁，并自动停机。

5.2.9.3  电池片搬运过程中电池片托盘放置的电池片达到设定数量后，托盘应能立即发出报警音响和安全黄灯闪烁，并自动停机。

## 5.3 精度

5.3.1 几何精度

5.3.1.1  以31部皮带表面、22部划片台分别为基准，测量与吸掌朝向电池片面的距离相互平行度误差≤0.2mm。

5.3.1.2  22部丝杠驱动与底板安装面垂直度、平行度≤0.1mm。

5.3.1.3  22部激光连接座断面与抱箍断面平行度≤0.1mm。

5.3.1.4  22部激光连接座断面与抱箍断面垂直度≤0.1mm。

5.3.1.5  64部顶板与炉体安装同轴度±0.5mm、平行度≤0.15mm。

5.3.1.6  41部要求运动过程中叠片台跳动量±0.01mm。

5.3.1.7  21部吸盘与台面平行度误差±0.1mm。

5.3.2工作精度

5.3.2.1  经太阳能电池片分片断面钝化设备自动循环完成的电池片应完整，不应有拉裂、翘曲，回弹以及表面擦伤等缺陷，综合破损率＜0.8‰。

5.3.2.2  21部上料搬运手低位时吸盘与1部料盒顶部电池片压缩量在2±0.5mm范围内，划片搬运手低位时吸盘与22部划片台电池片压缩量在1.5±0.5mm范围内，旋转搬运手低位时吸盘与22部划片台电池片压缩量在2±0.5mm范围内。

5.3.2.3  26部料盒抓手锚栓与料盒对应孔特征中心重合偏差精度±1mm以内，进入孔特征后行程13±0.2mm。

5.3.2.4  44部手动推动连接板活动灵活不卡滞，调试过程中夹爪与45部配合抓取料盒时，两侧相对料盒的高度一致，高度差在±0.2mm内。

5.3.2.5  64部抽真空至5.0E-3Pa，用时1200s，J3：4.0E-2Pa，用时300s。

5.3.2.6  自动划片采用光纤激光上置方式固定，电池片在移动过程中切割实现划片功能，划片速度应在500～700mm/s可调。

5.3.2.7  可以单独小分片上料。

5.3.2.8  74部分片后的料垛整齐度≤0.3mm，料盒运输无抖动。

5.3.2.9  45部放置料盒位置与44部光电检测偏差范围±0.5mm。

5.4 安全防护

5.4.1  安全防护应符合GB/T 8196的有关规定。

5.4.2  太阳能电池片分片断面钝化设备在工作过程中出现故障时，电控系统应能立即发出声、光报警信号。

5.4.3  各运行机构在运行达到所设定位置时，太阳能电池片分片断面钝化设备的行程开关、磁控开关、光电开关应运行，返回机构应立即返回，停止机构应立即停止。

5.4.4  太阳能电池片分片断面钝化设备正常停机应安全可靠；紧急停机应灵敏、可靠。

5.4.5  太阳能电池片分片断面钝化设备应配备氢气报警检测装置、排废气装置。

5.5 电气安全

5.5.1  保护接地电路的连续性应符合GB/T 5226.1第18.2的规定，保护接地标志应符合GB/ T5465.2-2023中5019规定的符号。

5.5.2  绝缘电阻应符合GB/T 5226.1第18.3的规定。

5.5.3  耐电压试验应符合GB/T 5226.1第18.4的规定。

5.6 噪声

太阳能电池片分片断面钝化设备在任意速度空运转时，噪声不高于80dB(A)。

5.7 标牌

太阳能电池片分片断面钝化设备应有铭牌和润滑、操纵、安全等各种标牌和标志，标牌应符合GB/T 13306-2011的有关规定。

5.8 可靠性连续运行

太阳能电池片分片断面钝化设备在额定负荷工作条件下，连续工作12h无异常。

5.9 外观

太阳能电池片分片断面钝化设备外露表面光洁平整，零部件无锈蚀，喷漆应均匀。无擦伤、脱皮、积漆和划痕等缺陷。

# 6 试验方法

6.1钝化试验

6.1.1 钝化镀膜片内均匀性试验

使用原硅片作为钝化镀膜测试片，表面与正常钝化镀膜电池片的切面共面进行一次钝化镀膜，完成后在镀膜面平均分面取25个点测量镀膜厚度值，相邻2点的膜厚差值应≤5%。

6.1.2 电池侧面钝化IV效率提升试验

进行正常钝化，钝化完成的电池片相对于钝化前IV效率提升＞0.13%

6.2 运转试验

6.2.1动作试验

用按键、开关或人工操作对太阳能电池片分片断面钝化设备进行下列动作试验，试验其动作灵活性及可靠性：

- 以任意速度进行不少于3次启动、停止和快速退回动作连续操作；

- 显示装置和电气装置的各指示灯、控制系统应正常；

- 润滑系统，要求润滑性能良好，无渗漏。

6.2.2 连续空运转试验

启动全自动程序在全功能状态下，电池片不输送，模拟工作状态，做连续空运转试验，连续空运转时间为1h。各运动部件运行正常，无卡滞现象，气管路无漏气、整机运转过程中不应发生故障。同时应符合本标准第5.6的要求。

6.2.3 负荷试验

6.2.3.1  每台太阳能电池片分片断面钝化设备均应按额定的工作能力参数进行满负荷工作试验。

6.2.3.2  负荷试验应在技术文件规定的光伏电池片规格尺寸、切割数量、电池片传输距离、钝化前后等技术参数条件下进行。试验时太阳能电池片分片断面钝化设备的运行速度和工艺流程应符合技术文件的要求。

6.2.3.3  带负荷试验过程中，太阳能电池片分片断面钝化设备的机、电、气各系统应工作平稳、可靠，气动系统不应该产生泄漏。

6.2.3.4  负荷试验应按照手动负荷试验、自动负荷试验与联动自动负荷试验的步骤进行。

6.2.3.5  联动自动负荷试验应保证太阳能电池片分片断面钝化设备连续正常切割、钝化电池片，不应存在运行障碍和作业过程中电池片质量缺陷的情况，其电池片综合破损率应≤0.8‰。

6.3 性能试验

太阳能电池片分片断面钝化设备在空运转试验或负荷试验过程中，应按下列项目进行基本性能检验：

- 用目测方法检验主机的各种装置的性能及可靠性，应符合本标准第5.1.3-5.1.6和5.2.1.2、5.2.1.3的要求。

- b）影响检测系统性能操作试验，按本标准第5.2.2的要求，用目测方法，逐条检验其动作的灵活性、准确性；

c) 自动控制系统试验，当太阳能电池片分片断面钝化设备的气压、电压、温度运行稳定达到正常工作范围要求时，按本标准表1的有关参数进行设定，选用A级质量的电池片，连续进行10个工艺作业循环。用百分表和温度计及目测的方法，按本标准第5.2.3的各项要求逐项检查。同时实验检查气动系统，安全控制系统，供料机构、激光划片机构、对接分距转向机构，应符合第5.2.4-5.2.8的要求。

6.3.1 工作精度

6.3.1.1 对工艺完成后分料后的电池片采用百分表和目测的方法，按本标准第5.3.2的工作精度要求进行检查。

6.2.1.2 依据负荷试验，电池片综合破损率应按公式（1）计算。

δ=N1N×‰…………………….（1）

式中：δ－电池片综合破损率，‰

N1-电池片工艺完成后的损坏数量，片

N－电池片工艺完成的总数量，片

6.3.2 几何精度检测

用百分表和表面粗糙度仪器进行检验。

6.4 安全防护、电气安全试验

6.4.1  启动太阳能电池片分片断面钝化设备，使其处于自动运行状态，进行系统故障试验；进行不少于3次制造任意故障，按第5.4.2和5.4.3的要求观测检查。

6.4.2  启动太阳能电池片分片断面钝化设备，使其处于自动运行状态，检查正常停机功能；按下任一急停按钮，观测检查紧急停机功能。

6.4.3  保护接地电路的连续性的试验按GB/T5226.1第18.2的要求检验。接地标识应符合第5.5.1的规定。

6.4.4  在5.1.2所示的正常试验条件下，在电源输入端和外壳之间用500V兆欧表测量绝缘电阻，应符合第5.5.2的规定。

6.4.5 耐电压试验

6.4.5.1  太阳能电池片分片断面钝化设备处于非工作状态，电源开关置于接通位置，用1800V交流试验电压进行。

6.4.5.2  试验时，试验电压逐步上升到规定值，以避免出现瞬态变化，在规定的电压上保持5s耐压时间，应符合第5.5.3的规定。

6.5可靠性连续试验

可靠性连续运行试验可认可用户实际操作或进行模拟实验，应符合本标准5.8的要求。

6.6 外观

太阳能电池片分片断面钝化设备的外观用目测方法，按本标准第5.9的规定进行，同时按第5.7的要求检查标牌。

# 7 检验规则

太阳能电池片分片断面钝化设备分出厂检验和型式检验。

7.1 出厂检验

每台产品须经公司质量检验部门进行出厂检验，检验合格后，并附有合格证方可出厂。出厂检验项目：基本参数检验、基本性能检验、安全防护和电气安全试验、空运转试验、外观质量检验。

7.2 型式检验

7.2.1  型式检验每2年进行1次。有下列情况之一时，亦应随时进行；

a) 新产品试制投产时；

b) 正式生产后，如产品结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c) 长期停产后，恢复生产时；

d) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

e) 国家质量监督机构提出进行型式检验要求。

7.2.2  抽样方法及判定原则

在出厂检验合格的产品中，抽取2台，经检验如有1台不合格时，则应加倍抽取，重新检验。若仍有1台不合格，则判该批为不合格。

# 8 标志、包装、运输和贮存

8.1 标志

每件产品应有固定铭牌，铭牌上标明：

- 产品名称及商标；

- 产品型号及主要参数；

- 出厂日期；

- 出厂编号；

- 制造厂名。

8.2 包装

8.2.1  包装及随机文件应符合GB/T13384-2008的有关规定。

8.2.2  没有涂漆的零件应油封包装。

8.2.3  专用工具应封装于塑料袋中。

8.2.4  包装箱上的标志应符合GB/T191-2008表1 的有关规定。

8.3 运输

产品在运输过程中应有防潮、防腐蚀，不应倒置、重摔和严重颠簸。

8.4 贮存

产品应贮存在5℃-40℃、干燥、无尘的环境中，空气中不得含有腐蚀性介质。

（资料性）
××××

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

- ××××××××××××××××××××××××××××。

（规范性）
××××

标题

标题

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

标题

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

标题

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

标题

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

参考文献

[1]  GB/T XXX  ×××  ×××

[2]  GB/T XXX（所有部分）  ×××  ×××

[3]  GB XXX（所有部分）  ×××  ×××

[4]  GB XXXX.1  ××××××  第1部分：××××

[5]  ISO XXX:2015  ×××  ×××

[6]  ISO/IEC Guide XX：2008  ××××××××××××××××

[7]  ISO/IEC Guide XX：2014  ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××

[8]  ISO Guide 102

索引

A

×××	X.X.X

B

×××	X.X.X，X.X.X

×××××	X.X.X

×××××	X.X，X.X

×××××××	X.X.X，B.X.X，图 X

×××××	B.X.X