| ICS | 75.180.30 |
| --- | --- |
| CCS | E 92 |

团体标准

T/NXJX XXXX—XXXX

SH级特超高强度抽油杆

SH - grade super - strong sucker rod

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

宁夏机械工程学会  发布

目次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  结构形式与规格代号	2

4.1  结构形式（图重新画，尺寸只留标注的序号（1—10数字）的位置）	2

4.2  规格代号	2

5  技术要求	3

5.1  杆体材质	3

5.2  规格、尺寸及精度	3

5.3  力学性能	3

5.4  SHY型抽油杆表面淬硬化层深度要求	3

5.5  疲劳试验性能	3

5.6  冲击韧性	4

5.7  直线度	4

5.8  表面质量	4

5.9  无损检测要求	4

5.10  注塑扶正器要求	4

5.11  螺纹保护器	5

6  试验方法	5

6.1  化学成分检测	5

6.2  尺寸检验	5

6.3  力学性能试验	5

6.4  SHY型抽油杆表面淬硬层深度检测	5

6.5  疲劳性能试验	5

6.6  冲击韧性试验	5

6.7  直线度检测	5

6.8  表面质量检测	5

6.9  无损检测	5

热轧圆钢外表面无损检测应按照GB/T  11260-2023中规定的检测方法进行。	5

6.10  注塑扶正器检验	5

6.11  螺纹保护器	5

7  检验规则	6

7.1  检验分类	6

7.1.1  出厂检验	6

7.1.2  型式检验	6

7.2  检验项目	6

7.3  抽样方案	6

7.4  判定规则	6

7.4.1  出厂检验	6

7.4.2  型式检验	6

8  标志、包装、运输和贮存	6

8.1  色标	7

8.2  标志	7

8.3  包装	7

8.4  运输	7

8.5  贮存	7

图1  结构型式图	2

表1  SH级特级超高强度抽油杆规格要求	3

表2  SH级抽油杆力学性能指标	3

表3  注塑扶正器主要技术指标要求及检验方法	4

表4  检验项目	6

前言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T1.3-1997《标准化工作导则 第1单元：标准的起草和表述规则 第3部分：产品标准编写规则》进行起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由宁夏长庆石油机械制造有限责任公司提出。

本文件由宁夏机械工程学会归口。

本文件起草单位：宁夏长庆石油机械制造有限责任公司、中国石油天然气股份有限公司长庆油田质量安全环保技术监督中心、中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第九采油厂采油工艺研究所、长庆油田分公司第十二采油厂工艺所、长庆油田分公司第二采油厂工艺所、河钢集团宣化钢铁集团有限责任公司。

本文件主要起草人：金军涛、王晓飞、关文韬、赵凯峰、张浩、勉佐国、陈安德。

SH级特超高强度抽油杆

范围

本文件规定了SH级特级超高强抽油杆（以下简称SH级抽油杆）和短杆的结构型式与规格代号、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于油田采油用SH级特级超高强抽油杆的设计、制造与验收。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1—2010  金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法

GB/T 230.1—2009  金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（A,B，C,D,E,F,G,H,K,N,T标尺）

GB/T 699—2015  优质碳素结构钢

GB/T 1033.1  塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法

GB/T 1043.1  塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分：非仪器化冲击试验

GB/T 3960  塑料 滑动摩擦磨损试验方法

GB/T 4336  碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）

GB/T 5617—2005  钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定

GB/T 9341  塑料  弯曲性能的测定

GB/T 11260-2023  圆钢涡流检测方法

GB/T 15822.1—2024  无损检测 磁粉检测 第1部分：总则

GB/T 20125  低合金钢多元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

GB/T 26075—2010  抽油杆用圆钢

GB/T 43303—2023  石油天然气钻采设备 抽油杆

SY/T 5029—2013  抽油杆

SY/T 5832—2009  抽油杆扶正器

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

SH级抽油杆  grade SH sucker rods

用于超重负荷油井的钢制抽油杆，SH级抽油杆分为SHL级抽油杆和SHY级抽油杆。

SH为“Super High”缩写，相对于SY/T 5029中规定的H级抽油杆更高一个力学等级。

[来源：SY/T 5029—2013，定义3.15，有修改]

SHL型抽油杆  type SHL sucker rods

通过选用适当的材料和工艺（除表面淬火工艺外），使其力学性能达到SH级的钢制抽油杆。

[来源：SY/T 5029—2013，定义3.15.1，有修改]

SHY型抽油杆  type SHY sucker rods

在HL级抽油杆采用表面淬火工艺，使其力学性能达到SH级的钢制抽油杆。

采用整体调质处理+超音频表面淬火工艺，使杆体抗拉强度和承载力比同规格HY级抽油杆高，同时螺纹部分强塑性与同规格HL级抽油杆相当。即杆体的高承载性和螺纹卸荷槽部分高强度和高韧性。

[来源：SY/T 5029—2013，定义3.15.2，有修改]

短杆  pony rod

用于调节井下泵深度的、长度较短的抽油杆。

[来源：GB/T 43303—2023，定义3.8]

结构形式与规格代号

结构形式

SH级特超强抽油杆由杆体、扳手方、螺纹、注塑扶正器（选配）、螺纹保护器等组成，结构形式见图1。

1——过渡形状(任选)；

2——抽油杆杆体；

3——粗凸缘；

4——扳手方；

5——外螺纹台肩；

6——端面；

7——应力卸荷槽；

8——螺纹(两端相同)；

9——外螺纹长度；

10——应力卸荷槽长度；

11——注塑扶正器。

结构型式图

规格代号

SH级特超强抽油杆和短杆的规格代号表示方法如下：

CYG    □   SHL   □    FA

F扶正抽油杆代号（A、B、C扶正器型式）；

长度(8000/9140)mm；

强度等级（SHL材料型特高强，SHY工艺型特高强）

规格（16/19/22/25/29）mm；

产品代号：抽油杆的缩写

F扶正抽油杆代号未加装扶正器可省略.

规格为19mm，长度为8000mm的SHY级特级超高强度抽油杆,规格代号表示为：CYG19SHY8000。

规格为19mm，长度为9140m的SHL级特级超高强度抽油杆注塑C型扶正刮蜡器，规格代号表示为CYG19SHL9140FC

技术要求

杆体材质

SH级特级超高强度抽油杆（不包含注塑扶正器）的化学成分应为GB/T 26075中规定的钢材材质或等效钢材的化学成分，经有效热处理能达到表2规定的力学性能要求。

规格、尺寸及精度

SH级特级超高强度抽油杆杆体的规格、尺寸及误差要求应符合表1中的规定。

SH级特级超高强度抽油杆端部的外形尺寸应符合SY/T 5029—2013中A.2.2、A.2.3的相关要求。

实心抽油杆、光杆以及接箍的外形尺寸、螺纹精度应符合SY/T 5029—2013的规定。

SH级特级超高强度抽油杆规格要求

| 规格 mm（in） | 16（5/8） | 19（3/4） | 22（7/8） | 25（1） | 29（11/8） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杆体直径D mm | 15.88+0.18 -0.36 | 19.05+0.20 -0.41 | 22.23+0.20 -0.41 | 25.40+0.23 -0.46 | 28.58+0.25 -0.51 |
| 圆度误差 mm | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.38 |
| 外螺纹台肩外径Df mm | 31.75+0.13 -0.25 | 38.10+0.13 -0.25 | 41.28+0.13 -0.25 | 50.80+0.13 -0.25 | 57.15±0.38 |
| 杆扳手方宽度Ws mm | 22.23±0.79 | 25.40±0.79 | 25.40±0.79 | 33.34±0.79 | 38.10±0.79 |
| 杆扳手方长度Wl mm | ≥31.75 | ≥31.75 | ≥31.75 | ≥38.10 | ≥41.28 |
| 螺纹名义直径d mm（in） | 24（15/16） | 27（11/16） | 30（13/16） | 35（13/8） | 40（19/16） |
| 弯曲度 | 3mm/1000mm | 3mm/1000mm | 3mm/1000mm | 3mm/1000mm | 3mm/1000mm |
| 长度L mm | 8000 9140±50.8 |  |  |  |  |

力学性能

SH级抽油杆和短杆的力学性能应符合表2的要求。

SH级抽油杆力学性能指标

| 等级 | 抗拉强度Rm MPa | 下屈服强度Rel MPa | 伸长率A200mm% | 断面收缩率Z% | 表面硬度HRC | 心部硬度HRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SHL | 1195～1450 | ≥965 | ≥9.5 | ≥45 | - | - |
| SHY | 1195～1450 | - | - | - | ≥42 | ≥20 |

SHY型抽油杆表面淬硬化层深度要求

SHY型抽油杆表面淬硬层深度应为杆体直径的5%~13%，淬硬层应连续，淬硬撑区域应从一端台肩至另一端台肩。

疲劳试验性能

SH级抽油杆在规定应力载荷σ0.1=560MPa的条件下循环周次≥1×106

冲击韧性

SHL型抽油杆在室温条件下的冲击功等级应符合下列要求中的其中一项：

艾氏冲击功（Z型）≥60J；

夏比冲击功（U型）≥60J。

直线度

杆体直线度：用一个长度为304.8 mm的直尺靠在抽油杆弯曲处的凹边，直尺与杆体表面之间的最大许可间隙为1.65mm。

端部直线度：在距离外螺纹台肩152.4mm处支撑杆，杆体的其他部分支在位于同一平面上间距不大于1.83m的若干同心支架上，检测台肩外圆的全跳动量不超过3.3mm。

表面质量

杆体表面质量：从实际相邻面量起纵向缺陷深度或高度应不大于0.51mm，肉眼可见的横向缺陷深度应不大于0.10mm，缺陷去除时产生的凹坑深度应不大于0.2mm。其它制造质量和表面质量应符合SY/T 5029—2013中 A.6.3的相关要求。

镦粗部位表面质量：在镦粗区直径等于扳手方颈宽度以上的部位出现的纵向缺陷其高度或深度应不大于0.79mm，连续环绕镦粗区的横向缺陷深度应不大于1.60mm。

无损检测要求

抽油杆应进行包括镦锻部位的无损检测，表面及近表面无裂纹。

注塑扶正器要求

扶正体、限位器材料可选用尼龙66、尼龙1010、增强尼龙等工程塑料

注塑扶正器产品质量证明文件中包括以下指标:外观、轴向锁紧力、径向载荷、弯曲强度、缺口冲击强度、摩擦系数、热变形温度、体积磨损、密度。注塑扶正器的相关技术要求及指标应符合表3的规定。

产品结构、工艺改变时，注塑扶正器要进行全项检验。试验可由生产厂商提供相应的试验报告证明，也可由委托的有资质的第三方检测机构提供。

若客户提出，生产厂商应向客户提供注塑扶正器其型号、材质及产品质量合格证明文件。

注塑扶正器主要技术指标要求及检验方法

| 序号 | 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 光滑且无凹陷、鼓包、变形、毛刺等缺陷 | 目 测 |
| 2 | 轴向锁紧力 KN | ≥6 | --- |
| 3 | 径向载荷 KN | ≥1.5 | --- |
| 4 | 弯曲强度 MPa | ≥103 | GB/T 9341 |
| 5 | 缺口冲击强度KJ/m2 | ≥13 | GB/T 1043.1 |
| 6 | 摩擦系数 μ | ≤0.018 | GB/T 3960 |
| 7 | 热变形温度 ℃ | ≥180 | GB/T 1634.2 |
| 8 | 体积磨损 g/cm2 | ≤0.073 | --- |
| 9 | 密度 kg/ m3 | （1.3～1.4）×103 | GB/T 1033.1 |
| 10 | 耐低温试验 | 无脆裂损伤现象 | -20℃温度下冷冻24小时后，由轴向和径向施加50Kg力冲击 |

螺纹保护器

应设计螺纹保护器，防止外螺纹或内螺纹和接触端面在通常的运输和转运过程中受到机械损伤。

外螺纹保护器应安装在所有的外螺纹上。

安装在抽油杆的所有接箍的沉孔中应安装内螺纹保护器。应以不导致产品损伤的方法拆卸螺纹保护器。

试验方法

化学成分检测

钢制抽油杆和短杆应为GB/T 26075—2019中所列的系列钢材或等效钢材的任一化学成分，经过有效的热处理能达到表3所示的SHL，SHY级杆的力学性能要求。

对用于制造抽油杆和短杆的每一炉批钢材应进行化学分析。化学分析应按GB/T 223,GB/T 4336,GB/T 20125进行。材料试验报告(MTR)可视为符合本文件的要求。

尺寸检验

实心抽油杆的检验项目、检验比例、检验方法应符合SY/T 5029—2013的规定。（建议将表4放在）

抽油杆应按表4进行检验。当用千分尺或卡尺测量一个圆形零件时，一次直径测量值在公差范围之外，至少应分别在大约120°的位置进行不少于两次测量。公称直径应由测量值的平均数来确定。如果用外径规测量圆形零件和产品发现超出公差时，应使用千分尺或卡尺按照上述的规定进行测量。

力学性能试验

钢制杆的力学性能应按GB/T 228.1—2021的规定进行试验。在每批经过最终热处理的抽油杆中，至少应取两根杆体(一根取自每批炉料中首先出炉的炉料附近，另一根取自最后出炉的炉料附近)进行不少于两次的力学性能试验。试样试验结果应符合表3的要求。经试验达不到标准要求的每批抽油杆可重新进行返工，若重新试验的结果符合标准，则可视为合格。

SHY型抽油杆表面淬硬层深度检测

表面淬硬层深度检测应按GB/T 5617—2005的要求进行。淬硬层连续性应在杆端部纵截面内按GB/T 5617—2005的要求检测。

疲劳性能试验

疲劳性能试验应按照SY/T 5029—2013中附录L规定的制样、试验方法、结果判断进行。

冲击韧性试验

冲击韧性试验应按GB/T 229的规定进行。

直线度检测

直线度的检测应按照SY/T 5029—2013中附录A中第A.6.1和A.6.2的规定进行。

表面质量检测

表面质量的检测应按照SY/T 5029—2013中附录A中第A.6.3和A.6.4的规定进行。

无损检测

热轧圆钢外表面无损检测应按照GB/T 11260—2023中规定的检测方法进行。

抽油杆锻造部分无损检测宜按照GB/T 15822.1—2024中规定的检测方法进行。

注塑扶正器检验

按表3中规定的各检验项目对应的检验方法进行检验。

螺纹保护器

目视检查螺纹保护器外观是否完好，拆卸螺纹保护器检查保护功能是否完好，检查螺纹是否完好。

检验规则

检验分类

出厂检验

每批产品出厂时应进行出厂检验。

型式检验

有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品试制时

产品的结构、材料、工艺有较大改进，可能影响产品性能时；

产品停产1年以上，重新回复生产时；

国家或行业的质量技术监督机构提出要求时。

检验项目

SHY型抽油杆和短杆的检验项目见下表。

检验项目

| 序号 | 检验项目 | 技术要求条款 | 试验方法条款 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料 | 5.1 | 6.1 | × | √ |
| 2 | 结构尺寸 | 5.2 | 6.2 | √ | √ |
| 3 | 力学性能 | 5.3 | 6.3 | √ | √ |
| 4 | 表面淬硬层深度检测 （仅SHY型抽油杆适用） | 5.4 | 6.4 | × | √ |
| 5 | 疲劳试验性能 | 5.5 | 6.5 | × | √ |
| 6 | 冲击韧性 | 5.6 | 6.6 | × | √ |
| 7 | 直线度 | 5.7 | 6.7 | × | √ |
| 8 | 表面质量 | 5.8 | 6.8 | √ | √ |
| 9 | 无损检测 | 5.9 | 6.9 | × | √ |
| 10 | 注塑扶正器检测 | 5.10 | 6.10 | × | √ |
| 11 | 螺纹保护器 | 5.11 | 6.11 | √ | √ |
| “√”为检验项目，“×”为不检验项目 |  |  |  |  |  |

抽样方案

检验频率和验收应符合GB/T 2828.1中的正常检验一次抽样方案，验收标准的一般水平I，接收质量限（AQL）为4.0。也可采用更严格的检验方案。

判定规则

出厂检验

材料、力学性能、疲劳试验性能、冲击韧性检验项目中的某一项不合格，应从同一批再任意取双倍数量的试样进行复检，复检结果应全部合格。

所有检验项目全部合格，判定该批次产品合格。

出厂检验中经检验不合格批次产品可以进行返修，返修后检验合格，可予以验收。

型式检验

表4中的所有检验项目中若有一项检验不合格则判定为不合格。

标志、包装、运输和贮存

色标

在抽油杆螺纹保护器外端面喷涂深蓝色油漆作为SH级抽油杆标识。

标志

所有产品应有永久标志，标志的方式可采用打印方式或电子标记方式。标志应清楚、易于识别。打印标志的深度应不小于0.25mm(0.010 in),不大于0.79mm(0.031 25 in)。下列标志应打在一端或两端的扳手方上。如果在两端都打标志，则每一端的标志应完整。应在杆热处理前做出打印标志，标志应包括如下内容：

- 制造厂商：名称或商标；

公称尺寸：杆体直径见表1；

等级：见表2；

制造厂商识别代号标志：识别代号应能识别产品在制造日期、钢号、炉号、冶炼方法等方面的记录。自产品制造之日起5年内，若用户或买方提出要求，制造厂商应提供上述记录；

制造月份：应采用数字01~12表示,按时问顺序，用数字01代表1月；另一种方法，数字1~12也可采用；

制造年份：应采用年份的最后两位数字表示。

一根制造于2026年4月，公称尺寸为16mm(5/8 in)的SHY级抽油杆的标志如下：

| 制造厂商名称或商标 | 公称尺寸 | 等级 | 识别代号 | 制造月份 | 制造年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 5/8 | SHY | — | 04 | 26 |

在打印上述规定的标志之后，由制造厂商或用户或买方的要求打印其他附加标志。

包装

SH级特超强抽油杆和短杆的包装应符合下列要求：

- 货物装运前，应采用常压下油溶型防锈剂保护货物外露的金属表面，防锈剂的熔点应在52℃(125℉)以上。

钢制抽油杆包装的整体宽度应为762mm±25mm(30in±1in),或由制造厂商根据用户要求自定。

端部垫木到杆端(如果配有接箍则是接箍端)的最大距离应为508mm(20in)。

沿着杆长度方向支撑和垫木的最大中心距应为1.83m(72in)。

横向支撑、垫木和垫块应采用不磨损杆子的材料制造。

每捆杆的底部应设置有支撑，支撑的厚度应足以防止杆的端部或接箍直接接触地面。

应提供垫木以保证在运输过程中每行杆互不接触。

杆应放置在支撑和垫木之间，以便支撑和垫木的端部延伸到包装的杆之外。

包装应设计成能支撑住杆子，并设计有不会损伤杆子的吊运装置，如撑杆和T型吊钩。

运输

SH级特超强抽油杆和短杆的运输应符合下列要求：

- 没有包装的杆应始终用像一个带尼龙的撑杆一样的吊运装置起吊。吊运装置应设计成能支承住杆子而又不致损伤杆子；

不允许用链条、钢索、钢丝绳起吊杆子和包装；当用叉车时，不允许货叉进入并接触杆体；

用汽车和拖车转运杆和包装时，应直接在包装的横支承下部放置能够移出起吊装置的垫木；以便杆体本身不和支承接触。吊装带不应使杆体产生应力；至少用三个悬垂型的吊装带，而且吊装带的位置应通过横支撑；

当贮存或运输时，包装应码垛堆放，并应使包装的底部支承正好放在下一层包装的横支承上部。在所有的转运操作过程中，应小心防止杆或杆端部接触可能产生的刻痕或弯曲，或卡住螺纹保护器而伤害螺纹。而且，不应采取同样的引起永久性弯折或弯曲方法转运杆。弯折、弯曲或刻痕等造成杆永久性损伤的，应报废；

无论什么原因，接箍、杆体、镦粗部位和扳手方不应采用金属工具锤击。一次锤击能使杆和接箍的一些部分损伤导致早期失效。

贮存

SH级特超强抽油杆和短杆的贮存应符合下列要求：

- 制抽油杆应按照等级和规格分类贮存。应贮存在尽可能接触不到腐蚀环境的场所中。应采用不磨损杆子的材料或表面上带有这种材料制造的导轨或垫木支承离开地面。码垛堆放存放应符合8.4列项d)的规定的要求；

对于包装的杆子，应在包装的每一个支梁底下放置导轨或垫木。应按支梁垂直的方向垛放成包的杆子；

对于未包装的杆子，应至少设置四道导轨或垫木支承。同时，端部支承应放置在距离杆端部大约300mm(12in)处。层与层之间应采用不磨损杆体的垫木隔开，该垫木直接放在导轨或垫木上面。垫木应足够厚，防止接触相邻层的杆。如果垫木上没有凹槽，应楔住每层外面的杆，防止其滑离垫木；

库存的杆应定期检验。应采用钢丝刷清除锈迹，同时涂上合适的油溶性防腐涂层。