| ICS | 21.220.30 |
| --- | --- |
| CCS | J 81 |

团体标准

T/NXJX XXXX—2026

矿用高强度圆环链制造工艺规范

Manufacturing process specification for mining high-strength round link chains

（本草案完成时间：2026年5月）

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

宁夏机械工程学会  发布

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 制造准备	4

4.1 人员	4

4.2 设备及工装	4

4.3 原材料	4

4.4 工作场地及环境	4

4.5 安全注意事项	4

5 制造工艺技术要求	4

5.1 工艺流程	4

5.2 下料	4

5.3 除锈	5

5.4 加热	5

5.5 编链	5

5.6 焊接	5

5.7 去刺	5

5.8 热处理	5

5.9 预拉伸	5

5.10 测配	6

5.11 防锈处理	6

6 检验检测要求	6

6.1 外观检验要求	6

6.2 尺寸检测要求	6

6.3 机械性能检验要求	6

6.4 无损检测要求（必要时）	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由宁夏天地奔牛链条有限公司提出。

本文件由宁夏机械工程学会归口。

本文件起草单位：宁夏天地奔牛链条有限公司、宁夏天地奔牛实业集团有限公司、长春东北输送链条制造有限公司。

本文件主要起草人：陈兵、任园、高凤琴、彭春涛、吴立忠、田国柱、卜侃侃、朱永年、陈云、陈洪亮、丁瑜荣、袁雪伟、马斌、杨青、王继国、徐嘉凯、王彩君、李宗涛。

本文件为首次发布。

矿用高强度圆环链制造工艺规范

范围

本标准规定了矿用高强度圆环链相关术语定义、制造工艺、技术要求、检验检测要求等。

本标准适用于矿用高强度圆环链热编热焊全过程工艺规范及质量检测。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3375—1994  焊接术语

GB 9448  焊接与切割安全

GB/T 10560—2017  矿用焊接圆环链用钢

GB/T 12718—2009  矿用高强度圆环链

MT/T 522—2004  矿用高强度圆环链检验规范

术语和定义

GB/T 3375—1994界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

闪光对焊  flash welding

工件装配成对接接头，接通电源，并使其端面逐渐移近达到局部接触，利用电阻热加热这些接触点（产生闪光），使端面金属熔化，直至端部在一定深度范围内达到预定温度时，迅速施加预锻力完成焊接的方法。闪光对焊又可分为连续闪光焊和预热闪光焊。

[来源：GB/T 3375—1994,4.13]

热编热焊  hot forming and flash butt welding

将圆钢棒料加热至一定温度后完成编链成型，在热态下立即进行闪光对焊的工艺方法。

去刺  flash removal

使用专用去刺设备上的刀具，沿链环体周边旋转，将焊接后在焊口部位形成的一圈环形焊接毛刺（飞边或焊瘤）切除的工艺过程。

- 预拉伸  pre-stretching

对链条施加检验负荷，使其产生可控塑性变形，以消除残余应力、稳定尺寸的工艺过程。

夹渣  slag inclusion

焊后残留在焊缝中的焊渣。

[来源：GB/T 3375—1994,9.4]

焊瘤  overlap

焊接过程中，熔化金属流淌到焊缝之外未熔化的母材上所形成的金属瘤。

[来源：GB/T 3375—1994,9.9]

制造准备

人员

从事编链、焊接、热处理等关键工序的操作人员应经过专业培训，持证上岗。

操作人员上岗前应熟悉图纸、工艺文件及设备操作规程。

编链、焊接、去刺、修磨作业人员应穿戴好安全防护用品，工作中所需要防护用品应符合GB 9448的要求。

设备及工装

编链机、闪光对焊机、热处理设备、拉伸机等关键生产与检测设备应处于满足工艺要求的完好状态，其上的压力表、温控表、热电偶等关键计量仪表应按国家或行业标准规定的周期进行检定或校准，并取得合格证书或标识，且在有效期内。

所有电气设备、加热设备、气体管路应符合国家安全、职业健康及环保规定。

焊接设备应满足闪光对焊工艺对电流、电压、顶锻力的要求。

工装夹具（如编链模具、焊接夹头、去刺刀片）应定期检查，磨损超差时应及时更换。

编链、焊接工作前应检查工作场地供气管路、工艺装备等。

原材料

圆钢材料牌号、规格、公称直径、长度及允许偏差应符合GB/T 10560或订货技术条件的要求。

圆钢材料入厂应核对牌号、规格、表面质量及质保书。

热轧材料、冷拉材料的表面质量应符合GB/T 10560—2017中5.10的规定。

每批次入厂的圆钢材料应按GB/T 10560—2017第6章的规定进行化学成分、力学性能、金相组织检测。

圆钢材料的化学成分、非金属夹杂物、奥氏体晶粒度、脱碳层及力学性能应符合GB/T 10560—2017第5章的规定。

工作场地及环境

工作场地环境温度宜保持在5 ℃～40 ℃，特殊工序（如热处理）环境温度应符合工艺要求。

作业场地周围不应存放易燃、易爆物品，应符合GB 9448的要求。

车间应保持良好通风，配备排烟除尘设备，焊接、热处理工序应设置局部排风装置。

安全注意事项

所有设备（尤其对焊机）应有可靠接地保护。

焊接区域应采取防触电、防烫伤、防弧光辐射措施。

热处理工序应采取防高温烫伤、防火措施。

防锈作业区域应保持良好通风，远离火源。

作业完毕后应关闭设备电源、气源，清理现场。

制造工艺技术要求

工艺流程

- 下料→除锈→加热→编链→焊接→去刺→热处理→预拉伸→测配→防锈处理→检验入库。

下料

下料工序应使用压力机（如剪切机）或锯床按工艺长度切断圆钢材料形成圆钢棒料。

下料前宜去除圆钢材料端头不圆等缺陷部分，圆钢棒料长度公差应符合相应技术文件或工艺要求。

下料后切口应平整，端面平面度及端面与轴线的垂直度应满足后续编链工序要求，表面无明显毛刺。

采用锯床下料时，若发现锯切火花或铁屑颜色异常变化，应及时检查锯片磨损情况并更换，以保证切口质量。

除锈

除锈工序宜采用抛丸设备对下料后的圆钢棒料进行清理，去除表面氧化皮及锈蚀，使圆钢棒料表面露出金属光泽，以满足后续编链和焊接工艺对导电性的要求。

操作中应随时观察抛丸设备驱动电机的电流值，当电流低于设备正常运行范围时，应及时补充钢砂，以保证清理效果。

加热

加热温度与加热时间应符合技术文件工艺参数范围的规定。

编链

编链时应保证链环几何形状符合技术文件要求。

链环开口处间隙尺寸、错口量应符合技术文件要求。

相邻链环应交替编结，平（立）环开口位于同一侧。

所编链环不应有偏口、合模棱台、啃伤、压伤、弓背等质量缺陷。

编链后各链环应转动灵活，无卡滞。

宜在链环直臂中央打印永久性厂家标识。

焊接

采用热编热焊完成链条的编链与焊接。

闪光对焊的焊接电流、烧化量、顶锻量、烧化速度等工艺参数应符合相应的技术文件要求。

焊接程序选用应根据对应设备及技术文件要求进行。

焊接前应核对焊接程序，检测钳口距离，检查变压器、冷却器、电极等高温点的冷却水是否通畅无漏水，并确保焊口无氧化皮、夹渣等异物。

焊接应符合GB/T 12718—2009中5.3的规定，焊口应位于直边中心位置。

焊接生产过程中宜随时检查焊接曲线，监控参数稳定性。

焊接后焊缝区域应应饱满、无裂纹、未焊透、严重气孔、过烧等缺陷。

去刺

使用专用去刺设备一次完成，清除焊口周围毛刺。

不应损伤链环母材，去刺区域与母材之间应平滑过渡。

去刺后焊接处最大直径应符合GB/T 12718—2009中5.3.1的规定。

去刺后焊缝区域应饱满、无严重挂渣与划伤。

去刺后链环应无弓背、错口、偏口等外观缺陷。

热处理

热处理采用连续中频感应热处理方式，宜选用感应淬火+回火。

淬火、回火加热温度依据链环直径及材料牌号确定，并按经批准的工艺文件执行。

淬火介质温度控制在工艺规定范围内。

淬火、回火链速依据链环规格设定，按相应的技术文件要求执行。

回火后应对链环进行硬度抽检，检验频次及数量按工艺文件规定执行。

特殊材料（如含B、V等微合金元素）应根据材料供应商推荐的热处理工艺参数经工艺验证后，按相应的技术文件要求执行。

热处理后链环硬度应符合技术文件要求。

预拉伸

宜选用全自动圆环链拉伸机，按链环规格设定检验负荷及对应程序，检验负荷应符合GB/T 12718的规定。

应对链条逐段进行预拉伸处理，确保每个链环均被加载。

预拉伸后链环节距应均匀，节距偏差应符合GB/T 12718或技术文件的要求。

测配

测配前应确认待配链条链环转动灵活、无卡滞。

测配前应逐条拉直，在规定的初始负荷下测量链条长度，确保平（立）环方向一致、不打结。

公称链条长度及偏差应符合GB/T 12718—2009中4.2的规定。

配对长度应符合GB/T 12718—2009中4.3的规定。

配对后的链条应制作配对标识，成对扎捆。

防锈处理

防锈前应去除链条表面氧化物、焊渣等杂质，确保表面清洁、干燥、无油污、无锈蚀。

根据运输、储存、使用等环境特点，选择适宜的防锈方式进行产品防锈处理。

防锈处理后的链条应符合相关安全环保规定。

检验检测要求

外观检验要求

链环表面应光滑，无裂纹、折叠、严重划伤、过烧等缺陷。

焊缝区域应饱满、无飞溅、无严重挂渣。

表面质量检验应按 GB/T 12718—2009中8.5.1及MT/T 522的规定执行。

尺寸检测要求

测量工具应检定合格且在有效期内。

圆环链尺寸检测应符合GB/T 12718—2009中4.1与8.5.2的规定。

公称链条长度及偏差、配对长度应符合GB/T 12718—2009中4.2与4.3的规定。

机械性能检验要求

每批次按MT/T 522抽取试样进行破断负荷试验，破断负荷及断后伸长率应符合GB/T 12718或订货技术条件。

必要时进行疲劳试验，按GB/T 12718规定执行。

无损检测要求（必要时）

可采用磁粉探伤或渗透检测检查焊缝表面及近表面缺陷，检测人员应具备相应资质。

磁粉探伤后应进行消磁处理，并及时去除链环表面残留的辅助液体。