| ICS | 25.160.10 |
| --- | --- |
| CCS | 94 |

团体标准

T/XXX XXXX—2026

煤矿顺槽用破碎机刀齿堆焊工艺规范

Recommended process specification for hardfacing of crusher pick teeth for coal mine gate road

（本草案完成时间：2026年6月30日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

宁夏机械工程学会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  焊前准备	1

4.1  人员要求	1

4.2  设备要求	2

4.3  基体与堆焊材料要求	2

5  堆焊工艺流程与工艺参数	3

5.1  工艺流程	3

5.2  预热工艺	3

5.3  堆焊工艺参数	3

5.4  参数选用要求	4

5.5  堆焊层厚度控制要求	4

6  焊后处理工艺	4

6.1  焊后缓冷要求	4

6.2  去应力退火工艺	4

7  质量检验	4

7.1  外观检测	4

7.2  无损检测	4

7.3  硬度检测	5

参考文献	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由宁夏天地奔牛实业集团有限公司提出。

本文件由宁夏机械工程学会归口。

本文件起草单位：宁夏天地奔牛实业集团有限公司、宁夏天地奔牛链条有限公司、天地宁夏支护装备有限公司、宁夏特鑫焊接热喷涂有限公司。

本文件主要起草人：彭春涛、刘成、陈兵、张磊、詹鑫、王荣武、商涛、朱永年、董曼淑、高武孝、陈云、杨海利、罗素文、卜侃侃、任园、童广宇、刘伟、高风琴、郭涛、王若、王宇、葛旎、王彩君、张文迁

煤矿顺槽用破碎机刀齿堆焊工艺规范

范围

本文件规定了煤矿顺槽用破碎机刀齿（以下简称“刀齿”）堆焊相关术语定义、堆焊材料、堆焊设备、堆焊技术要求、工艺规程、质量检验方法。

本文件适用于煤矿顺槽用破碎机合金钢基体刀齿的堆焊层工艺规范及质量检测。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 230.1  金属材料  洛氏硬度试验  第1部分：试验方法

GB/T 984  堆焊焊条

GB/T 3375—1994  焊接术语

GB/T 3609.1  职业眼面部防护  焊接防护  第1部分：焊接防护具

GB/T 6417.1  金属熔化焊接头缺欠分类及说明

GB/T 15579.1  弧焊设备  第1部分：焊接电源

GB/T 32259—2015  焊缝无损检测  熔焊接头目视检测

JB/T 3223  焊接材料质量管理规程

JB/T 5065  弧焊机器人  通用技术条件

JB/T 8748  MIG/MAG弧焊机

术语和定义

GB/T 3375—1994、界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

堆焊  surfacing

为增大或恢复焊件尺寸，或使焊件表面获得具有特殊性能的熔敷金属而进行的焊接。

[来源：GB/T 3375—1994,3.65]

打底焊  backing welding

为提高结合强度、防止裂纹，在基体表面熔敷过渡焊层的焊接。

[来源：GB/T 3375—1994,3.67]

搭接率  overlap ratio

相邻两道焊道相互重叠区域宽度占单道焊道总宽度的百分比。

稀释率  dilution rate

堆焊过程中基体金属熔入堆焊层的质量或体积占比。

焊前准备

人员要求

技能要求

      - 操作人员应经专项安全技术培训、考核合格，取得特种作业操作证，并熟练掌握各类堆焊设备操作及日常维护保养方法后，方可上岗。作业中应精准控制堆焊工艺参数，预防并识别裂纹、气孔、夹渣等焊接缺陷。

安全防护

作业全程应正确佩戴焊接面罩、焊接防护服、防护手套及其他必要的个体防护装备,应满足GB/T 3609.1规定的焊接防护要求。

设备要求

一般要求

刀齿的规则工作面宜采用熔化极气体保护焊（MAG）机器人堆焊等自动堆焊方法，以保证堆焊层的均匀性和稳定性。复杂曲面或局部修复可选用手工电弧焊或熔化极气体保护焊等方法；高耐磨工况可选用等离子粉末熔覆。

手工电弧焊设备

手工电弧焊设备应符合以下要求：

直流焊机的额定输入容量≥10 kV·A，交流焊机额定输入容量≥20 kV·A；

直流焊机采用直流反接法（正极性）；

交流焊机的空载电压值；根据工作条件情况交流焊机的空载电压值满足GB 15579中规定；

焊机的安全性能符合GB/T 15579.1的规定。

手工MAG焊设备

手工MAG焊设备应符合以下要求：

- 选用具备脉冲波形控制功能的熔化极气体保护焊机；

- 焊机具备过压、欠压、过流及过热自动保护功能；

- 配备等速送丝机构，电弧长度在堆焊过程中自动调节。

- 焊机的技术条件宜参照JB/T 8748的规定执行。

自动MAG焊设备

自动MAG焊设备应符合以下要求：

- 采用数控焊接专机或焊接机器人系统；

- 设备具备多轴联动功能，能自动控制焊接轨迹；

- 配备焊接参数实时监控及数据存储记录系统；

- 焊接电源、送丝机构及焊枪应相互匹配，符合设备制造商规定的配套要求；

- 弧焊机器人的性能要求宜参照JB/T 5065的规定执行。

等离子熔覆设备

等离子熔覆设备应符合以下要求：

- 选用IGBT软开关等离子熔覆电源；

- 成套配置等离子焊枪、送粉器、循环冷却系统及整机控制系统；

- 送粉器适用于铁基、镍基、钴基等合金粉末的输送，送粉量应可调；

- 电源的安全性能符合GB/T 15579.1的规定。

基体与堆焊材料要求

刀齿基体

新刀齿

新刀齿在堆焊前应进行焊前清理，清除油污、锈蚀及氧化物。

待修复刀齿

待修复刀齿堆焊前处理遵循以下流程：

- 清洗：清除煤泥、油污、锈蚀等附着物，露出完整金属光泽；

- 尺寸检测：测量并记录刀齿的磨损量、基体剩余厚度及工作面轮廓尺寸；

- 旧层去除：存在旧堆焊层或疲劳硬化层时，采用机械法彻底去除，露出完好基体；

- 检测：依据GB/T 32259—2015相关要求进行目视检测，如有必要按照JB/T9218进行探伤检验。

- 缺欠判定：缺欠分类符合GB/T 6417.1的规定；

- 处置决策：待修复刀齿基体不得存在裂纹、未熔合等危险性缺欠；局部浅层裂纹应采用打磨或气刨完全清除后，方可进行堆焊修复；深度贯穿裂纹应予以报废。

堆焊材料

堆焊材料的选用符合以下要求：

- 具有出厂合格证及质量证明书，其质量应符合JB/T 3223的规定；

- 根据刀齿基体材质、井下冲击磨损工况及耐磨指标选用；

- 手工电弧焊应选用耐磨堆焊焊条符合GB/T 984要求，250 ℃～300 ℃烘干保温1 h，随取随用；

- 手工及自动MAG焊应选用与工况相适应的耐磨药芯焊丝；

- 等离子熔覆应选用铁基或镍基耐磨合金粉末；

- 焊材应存放于干燥环境。

堆焊工艺流程与工艺参数

工艺流程

堆焊作业应按以下流程进行：

- 焊前清理及无损检测；

- 整体预热；

- 打底焊；

- 多层多道堆焊；

- 焊后缓冷；

- 修磨整形；

- 成品检测。

预热工艺

刀齿堆焊前应整体均匀加热，禁止局部单点烘烤，工件表面温差应≤30  ℃。

基体碳当量Ceq≥0.5%的合金钢，预热温度应为200 ℃～300 ℃，Ceq＜0.5%合金钢预热温度100 ℃～150 ℃。

堆焊工艺参数

手工电弧焊堆焊工艺参数见表1

手工电弧焊堆焊工艺参数

| 焊条直径 mm | 焊接电流 A | 电弧电压 V | 搭接率 % | 层间温度 ℃ | 焊条直径 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ3.2 | 90～120 | 22～25 | 30～50 | 200～300 | φ3.2 |
| φ4.0 | 130～160 | 23～27 | 30～50 | 200～300 | φ4.0 |
| φ5.0 | 170～210 | 24～29 | 30～50 | 200～300 | φ5.0 |

手工MAG焊堆焊工艺参数见表2

手工MAG焊堆焊工艺参数

| 焊丝直径 mm | 焊接电流 A | 电弧电压 V | 焊接速度 mm/min | 搭接率 % | 层间温度 ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ1.2 | 160～210 | 23～27 | 180～320 | 30～50 | 200～300 |
| φ1.6 | 200～250 | 25～29 | 220～360 | 30～50 | 200～300 |

机器人自动MAG焊堆焊工艺参数见表3

机器人自动MAG焊堆焊工艺参数

| 焊丝直径 mm | 焊接电流 A | 电弧电压 V | 焊接速度 mm/min | 搭接率 % | 层间温度 ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ1.2 | 180～240 | 24～28 | 200～350 | 30～50 | 200～300 |
| φ1.6 | 220～280 | 26～30 | 250～400 | 30～50 | 200～300 |
| φ2.0 | 260～320 | 28～32 | 300～450 | 30～50 | 200～300 |

等离子粉末熔覆工艺参数见表4

等离子粉末熔覆工艺参数

| 送粉量 g/min | 等离子电流 A | 电弧电压 V | 稀释率 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 15～25 | 100～140 | 28～32 | 2～10 |
| 25～40 | 140～180 | 30～35 | 2～10 |

参数选用要求

打底焊参数宜选用参数区间下限值

耐磨堆焊层宜选用参数区间中值至上限值之间的参数

不同厂家焊材或粉末可在表1～表4所列参数区间的基础上对单项参数进行±10%范围内的调整。调整后应完成工艺验证，并应留存验证记录。

堆焊层厚度控制要求

应满足以下要求：

- 打底层厚度为3 mm～5 mm；

耐磨堆焊层总厚度为10 mm～15 mm。

焊后处理工艺

焊后缓冷要求

堆焊完成后，工件应及时转入保温箱或缓冷坑中缓冷至室温，禁止在室外快速风冷或水冷。

去应力退火工艺

用于高冲击、高耐磨工况的刀齿，应进行去应力退火，退火温度应为450 ℃～550 ℃，且不得高于基体调质回火温度。

质量检验

外观检测

所有堆焊刀齿逐件进行外观检查。

焊道应平整圆滑，平缓过渡至基体，不得有密集飞溅、焊瘤、弧坑。

允许存在均匀细小的横向微裂纹，横向微裂纹长度≤2 mm，间距≥5 mm，但裂纹不得延伸进入基体。

硬度检测

硬度检测应使用洛氏硬度计，按GB/T 230.1的规定执行。

堆焊层表面硬度合格值由设计文件或用户技术要求规定。当设计文件未明确规定时，耐磨堆焊层硬度不应低于 HRC55。

硬度检测应在堆焊层表面进行，检测点应均布，每件刀齿检测点不应少于3处，检测点距边缘不应小于5 mm。

参考文献

- GB/T 12604.1  无损检测  术语  超声检测

- GB/T 26955  金属材料焊缝破坏性试验  焊缝宏观和微观检验

- DL/T 903-2004  磨煤机耐磨件堆焊技术导则

- MT/T 493  顺槽用破碎机