煤矿顺槽用破碎机刀齿堆焊工艺规范

编写说明

一、工作简况

1.任务来源

本文件由宁夏天地奔牛实业集团有限公司提出，经宁夏机械工程学会批准立项，列入2026年度团体标准制定计划，项目名称:《煤矿顺槽用破碎机刀齿堆焊工艺规范》。

2.协作单位

宁夏天地奔牛链条有限公司、天地宁夏支护装备有限公司、宁夏特鑫焊接热喷涂有限公司。

3.主要工作过程

2026年1月～2月：调研煤矿顺槽破碎机刀齿使用、堆焊工艺现状，收集现场数据与问题。

2026年2月～3月：组建起草组，确定标准框架、核心技术指标与检验要求。

2026年3月～6月：完成草案编制，开展内部评审与试验验证。

2026年7月～8月：征求行业企业、科研单位意见，修改完善形成讨论稿。

4.起草组成员及工作

- 组长负责总体统筹与技术审定；成员负责资料收集、工艺验证、条款编写、意见汇总处理。

- 二、标准编制原则和确定标准主要内容

1. 编制原则

- 科学性：基于金属材料焊接冶金学原理及煤矿工况实际，合理设定预热、层间温度、堆焊顺序等参数。

- 适用性：兼顾新品制造和废旧刀齿修复，覆盖自动堆焊、手工电弧焊等多种方法。

- 规范性：引用现行有效国家标准、行业标准，确保术语、检验方法协调一致。

- 可操作性：工艺参数以表格形式给出，便于现场执行；附录提供参考参数和检验记录表。

- 标准主要内容及依据

- 2.1 范围

- 本文件规定了煤矿顺槽用破碎机刀齿（以下简称“刀齿”）堆焊相关术语定义、堆焊材料、堆焊设备、堆焊技术要求、工艺规程、质量检验方法。适用于煤矿顺槽用破碎机合金钢基体刀齿的堆焊层工艺规范及质量检测。覆盖新品制造与旧品修复，明确合金钢基体适用边界。

- 2.2 规范性引用文件

- 依据正文实际引用的标准，列出GB/T 230.1、GB/T 984、GB/T 3375—1994、GB/T 3609.1、GB/T 6417.1、GB/T 15579.1、GB/T 32259—2015、JB/T 3223、JB/T 5065、JB/T 8748等10项现行有效标准，确保引用文件与正文一一对应。

- 2.3 术语和定义

- 给出了“堆焊”、“打底焊”、“搭接率”、“稀释率”4项术语定义，其中“堆焊”、“打底焊”分别引用GB/T 3375—1994第3.65条和第3.67条；“搭接率”“稀释率”为本文件结合工艺需要自行界定的术语。

- 2.4 人员与设备要求

- 2.4.1人员要求：操作人员需完成专项焊接安全技术培训并取得特种作业操作证，熟练掌握堆焊设备操作、缺陷识别与防控；作业全过程个体防护装备符合GB/T 3609.1焊接防护要求。

- 2.4.2设备要求：按四种堆焊工艺分别规定设备性能、电源、送丝、控制系统指标：手工电弧焊、手工MAG焊、机器人自动MAG焊、等离子熔覆设备，设备安全、性能分别符合GB/T 15579.1、JB/T 8748、JB/T 5065对应条款；规则工作面优先采用机器人自动 MAG 堆焊，复杂曲面 / 局部修复采用手工焊，高耐磨工况选用等离子粉末熔覆。

- 2.4.3基体刀齿要求：区分新刀齿、待修复旧刀齿两类管控要求：新刀齿焊前彻底清除油污锈蚀；修复刀齿执行清洗→尺寸检测→旧硬化/堆焊层去除→目视/无损探伤→缺欠判定→报废/修复处置全流程；基体裂纹、未熔合等危险性缺欠依据GB/T 6417.1判定，深度贯穿裂纹直接报废。

- 2.4.4堆焊材料要求：焊材需具备出厂合格证与质量证明书，满足JB/T 3223；按焊接方式匹配焊条、药芯焊丝、铁/镍基合金粉末；耐磨焊条需250 ℃～300 ℃烘干保温1 h，干燥密封存放。

- 2.5 堆焊工艺流程与工艺参数

- 2.5.1标准工艺流程：焊前清理及无损检测→整体预热→打底焊→多层多道堆焊→焊后缓冷→修磨整形→成品检测。

- 2.5.2预热工艺：工件整体均匀加热，表面温差≤30 ℃；按基体碳当量划分温度区间：Ceq≥0.5%合金钢预热 200 ℃～300 ℃，Ceq＜0.5% 合金钢预热100 ℃～150 ℃，禁止局部单点烘烤。

- 2.5.3分工艺量化参数：分别给出手工电弧焊、手工MAG、机器人自动MAG、等离子熔覆电流、电压、焊接速度、搭接率、稀释率、层间温度等限定区间；统一规定搭接率30%～50%，层间温度200 ℃～300 ℃，等离子熔覆稀释率控制 2%～10%。

- 2.5.4参数选用与调整规则：打底焊选用参数区间下限；耐磨面层选用中值至上限；不同厂家焊材允许单项参数 ±10% 调整，调整后必须完成工艺验证并留存记录。

- 2.5.5堆焊层厚度控制：打底层厚度 3 mm～5 mm，耐磨堆焊总厚度 10 mm～15 mm。

- 2.6 焊后处理工艺

- 2.6.1焊后缓冷：堆焊完成立即入保温箱 / 缓冷坑冷却至室温，严禁室外风冷、水冷快速降温；

- 2.6.2去应力退火：高冲击、高耐磨工况刀齿必须退火，退火温度 450 ℃～550 ℃，温度不得超过基体调质回火温度。

- 2.7 质量检验

- 2.7.1外观检测：焊道平整圆滑、无密集飞溅、焊瘤、弧坑；允许长度≤2 mm、间距≥5 mm 均匀细小横向微裂纹，裂纹不得延伸至基体。

- 2.7.2无损检测：依据 GB/T 32259—2015 开展目视检测，必要时补充探伤检验，焊接缺欠分类执行GB/T 6417.1。

- 2.7.3硬度检测：按 GB/T 230.1洛氏硬度试验方法执行；无设计要求时耐磨层硬度不低于HRC55；每件检测不少于3点，测点距边缘≥5 mm，均匀分布于堆焊表面。

- 与国内同类标准的差异

- 本文件区别于通用堆焊、重型机械焊接类标准（GB/T 40740、JB/T 5000.3），更加聚焦煤矿破碎机刀齿这一特定零件，首次系统规定了“打底层+硬面层”复合堆焊工艺、允许高铬堆焊层存在应力释放微裂纹、明确了碳当量Ceq≥0.5%时预热200 ℃～300 ℃的具体要求，明确外观、硬度两级全检强制要求及无损检测补充条件，给出量化合格判定指标。

- 三、试验验证

- 1. 验证对象

- 煤矿刀齿常用合金钢基体（涵盖碳当量≥0.5%及＜0.5%两种类别），采用打底焊+耐磨面层复合堆焊结构，覆盖标准所规定的适用范围。

- 2. 验证项目

硬度、抗裂性、外观尺寸。

- 3. 结果

3.1 堆焊层无贯穿裂纹，结合强度满足使用要求。

3.2 硬度稳定在HRC55以上，厚度偏差≤1 mm。

3.3 井下工业性试验，堆焊修复刀齿使用寿命较原无堆焊刀齿显著，使用过程无表层剥落、整体开裂失效问题。

4. 验证结论

- 本文件规定的预热、堆焊参数、焊后处理、质量判定指标科学合理，工艺现场可落地，成品质量稳定可控，能够满足煤矿顺槽破碎机刀齿耐磨使用需求。

- 四、知识产权说明

- 本文件不涉及专利与自主知识产权，起草单位均签署自愿放弃专利承诺书，标准可免费使用。

- 五、采标情况

- 本标准在编写过程中参考了GB/T 40740、JB/T 5000.3等国内外相关标准。在关键指标（如硬度、无损检测要求）上不低于现行标准，在堆焊结构设计、微裂纹接受准则等方面有所创新，总体技术达到国内先进水平。

- 六、重大意见分歧处理

- 标准编制过程征求多单位意见，无重大技术分歧；少量非实质性修改意见均已采纳并修改完善。

- 本文件为推荐性团体标准，供煤矿设备制造、维修、使用单位自愿采用。

- 本文件实施后，可定期根据技术进步与现场应用修订升级。

- 本文件由宁夏机械工程学会负责解释。