| ICS | 21.140 |
| --- | --- |
| CCS | J 20 |

团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

行星齿轮箱端面动密封用橡胶密封盖

Planetary gearbox end face dynamic seal rubber cover

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

宁夏机械工程学会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由银川威力传动技术股份有限公司提出。

本文件由宁夏机械工程学会归口。

本文件起草单位：银川威力传动技术股份有限公司、沧州威润五金制品有限公司、南京超品机电科技有限公司、常州海川卓越密封材料有限公司。

本文件主要起草人：张亮、张聪、杨睿、王蓉、李毅、杨瑞新、赵鑫、曹雪磊、赵二栋、陈汉文、韩浩、季刚。

引言

编制背景

行星齿轮箱端面动密封用橡胶密封盖属于高端装备密封核心零件，其密封可靠性至关重要，直接影响产品使用寿命。例如风电偏航、变桨减速器使用寿命20年以上，对密封盖质量有着严苛要求。此外，其性能直接关系到产品的运行安全与运维成本。

当前我国行星齿轮箱行业快速发展，所应用领域对密封性能要求持续提升，但国内尚无此类橡胶密封盖的国家标准、行业标准或统一的团体标准。众企业多采用自定标准生产，导致产品质量不均、规格混乱，易出现密封失效等问题，这不仅制约行业规范化发展，也无法满足高端装备的可靠性需求。

为规范行星齿轮箱端面动密封用橡胶密封盖质量，统一技术与检验要求，解决行业痛点、提升产品可靠性，推动行业升级及高端装备制造业自主可控，依据相关法规，特制定本团体标准。

本标准参考国内外相关资料及实践经验，结合实际工况明确核心技术指标，兼顾科学性与实用性，适用于此类橡胶密封盖的设计、生产、检验及应用。其实施将为行业提供统一依据，规范市场秩序，支撑质量监督与市场准入。

涉及专利的说明

本文件的发布机构提请注意，声明符合本文件时，可能涉及到（……条题号）与专利《偏航变桨减速器的输出端密封结构》（专利号：2023222573310）的使用。

本文件的发布机构对于该专利的真实性、有效性和范围无任何立场。该专利持有人已向本文件的发布机构承诺，他愿意同任何申请人在合理且无歧视的条款和条件下，就专利授权许可进行谈判。该专利持有人的声明已在本文件的发布机构备案。相关信息可以通过以下联系方式获得:

专利持有人姓名:......

地址:......

请注意除上述专利外，本文件的某些内容仍可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

经查询，本标准涉及本公司自有实用新型专利：偏航变桨减速器的输出端密封结构（专利号：2023222573310）

行星齿轮箱端面动密封用橡胶密封盖

范围

本文件规定了行星齿轮箱端面动密封用橡胶密封盖（以下简称密封盖）的结构型式、基本参数、材料性能、技术要求、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本文件适用于工作温度范围为-40℃～+50℃、旋转动密封转速小于30r/min，且采用脂润滑方式的行星齿轮箱端面动密封用橡胶密封盖。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 699  优质碳素结构钢

GB/T 1184  形状和位置公差  未注公差值

GB/T 1220  不锈钢棒

GB/T 1232.2  未硫化橡胶  用圆盘剪切黏度计进行测定  第2部分：初期硫化特性的测定

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 7759.1  硫化橡胶或热塑性橡胶  压缩永久变形的测定  第1部分 在常温及高温条件下

GB/T 7759.2  硫化橡胶或热塑性橡胶  压缩永久变形的测定  第2部分 在低温条件下

GB/T 10610  产品几何技术规范 (GPS) 表面结构  轮廓法  评定表面结构的规则和方法

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

GB/T 13871.1  密封元件为弹性体材料的旋转轴唇形密封圈  第1部分：尺寸

GB/T 13871.2  密封元件为弹性体材料的旋转轴唇形密封圈  第2部分：词汇

GB/T 13871.4  密封元件为弹性体材料的旋转轴唇形密封圈  第4部分：性能试验程序

GB/T 15055  冲压件未注公差尺寸极限偏差

GB/T 15254  硫化橡胶  与金属粘接 180°剥离试验

GB/T 30570  金属冷冲压件  结构要素

GB/T 33217  冲压件毛刺高度

GB/T 36089  丙烯腈-丁二烯橡胶（NBR）

JB/T 7158  工程机械  零部件清洁度测定方法

NB/T 11587  风力发电机组 齿轮箱试验规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

橡胶密封盖  seal rubber cover

由金属骨架、橡胶弹性体组成，安装于行星齿轮箱端面，与旋转轴、箱体配合，实现动态密封功能的组件。

    - 密封唇  sealing lip

套在骨架上起密封作用的柔性弹性体部位。

[来源：GB/T 13871.2,3.2.48]

骨架  case

密封圈的刚性部件。

[来源：GB/T 13871.2,3.2.7]

    - 粘接强度  bond strength

    - 橡胶弹性体与金属骨架之间的结合牢固程度

    - 唇口磨损量  lip wear loss

密封盖经耐久试验（试验要求应符合NB/T 11587的规定）后，与箱体接触部位（密封唇）的厚度尺寸磨损量，用于评价密封盖的耐磨性能和使用寿命。

符号

下列符号适用于本文件。

A：骨架内径；

B：橡胶内径；

C：骨架外径；

D：橡胶过渡直径；

E：最大外径；

H：总高度；

α：端部倾角；

S1：密封盖上端面；

S2：密封盖下端面。

橡胶密封盖结构图（去除水印）

型式与基本参数

结构型式

密封盖由金属骨架、橡胶弹性体组成。结构设计应满足密封可靠、安装便捷、抗变形、耐磨损的要求。结合行星齿轮箱端面安装空间、旋转轴转速及工作压力，优化唇口结构、骨架外形及安装配合方式，确保与箱体、旋转轴的适配性，同时减少工作过程中的振动干扰和摩擦损耗。

唇口设计：端部倾角为135°，唇口厚度为1.5mm，确保唇口与箱体的接触压力均匀，提升密封可靠性。唇口表面应进行修边，边缘圆滑无飞边，减少与箱体的摩擦磨损，提升密封性能和使用寿命。

金属骨架设计：采用激光切割或冲压成型工艺制造。

型号

密封盖型号表示方法如下：

注：φXX-φXX-XX

总高度

最大外径

骨架内径

基本参数

形状和尺寸

密封盖结构如图1，形状尺寸设计应符合GB/T 30570的规定。

密封盖的基本尺寸应符合表1规定。

密封盖基本尺寸

- 单位为毫米

| 密封盖型号 | A | B | C | D | E | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ120-Φ195-6 | 120 | 160 | 180 | 183 | 195 | 6 |
| Φ140-Φ260-6 | 140 | 220 | 245 | 248 | 260 | 6 |
| Φ150-Φ240-6.5 | 150 | 192 | 222 | 227 | 240 | 6.5 |
| Φ150-Φ250-6 |  | 205 | 235 | 238 | 250 | 6 |
| Φ160-Φ260-6 | 160 | 215 | 245 | 248 | 260 | 6 |
| Φ160-Φ305-6.5 |  | 260 | 290 | 292 | 305 | 6.5 |
| Φ170-Φ290-6 | 170 | 245 | 275 | 278 | 290 | 6 |
| Φ170-Φ300-6.5 |  | 255 | 285 | 287 | 300 | 6.5 |
| Φ180-Φ300-6.5 | 180 | 255 | 285 | 287 | 300 | 6.5 |
| Φ190-Φ310-6.5 | 190 | 264 | 294 | 297 | 310 | 6.5 |
| Φ200-Φ380-6.5 | 200 | 335 | 365 | 367 | 380 | 6.5 |
| Φ220-Φ360-6.5 | 220 | 315 | 345 | 347 | 360 | 6.5 |

金属骨架板厚1.5mm，上、下包裹橡胶厚度均为0.5mm，橡胶包裹区域总厚度为2.5mm。

φC至φE区域为橡胶，且包裹不得进入φB区域内（金属骨架与旋转轴、轴承配合区域）。

精度要求

尺寸偏差要求：密封盖骨架内径A的公差须满足(+0.3,+0.15)、最大外径E的公差须满足（+0.5，-0.5），其余尺寸公差应符合GB/T 13871.1和GB/T 15055的规定，确保与行星齿轮箱端面安装部位、旋转轴的适配性。

形位公差应符合GB/T 1184-K的规定。

技术要求

材料及力学性能

金属骨架原材料及力学性能

金属骨架可采用奥氏体不锈钢304（牌号：06Cr19Ni10）或奥氏体不锈钢201（牌号：12Cr17Mn6Ni5N），其主要化学成分、非金属夹杂物的合格级别、力学性能应符合GB/T 1220的规定；

金属骨架可采用碳素钢65Mn，其主要化学成分、非金属夹杂物的合格级别、力学性能应符合GB/T 699的规定，且钢材热处理供应状态洛氏硬度为45HRC～55HRC。

橡胶原材料

橡胶拉伸强度不低于8MPa，相关技术指标应符合GB/T 36089的规定；硫化特性应符合GB/T 1232.2的规定，硫化温度、硫化时间应严格控制，确保橡胶弹性体的硫化程度均匀，无欠硫、过硫现象，避免影响密封性能和使用寿命。

粘接剂材料

采用橡胶-金属专用粘接剂，与橡胶、不锈钢、碳素钢具有良好的相容性，并具有较强的粘接性能，无毒性、无刺激性，符合相关环保要求。

尺寸、公差

密封盖尺寸及公差应符合5.1与5.3的规定。

粘接工艺

骨架进行表面清理后，均匀涂刷粘接剂，涂刷厚度为0.05mm～0.10 mm，涂刷后在80℃～100℃条件下烘干15 min～20 min，然后与橡胶一起进行硫化粘合，硫化温度为150℃～160℃，硫化时间为15 min～20 min，确保粘接牢固，无脱胶、分层现象。

表面处理

密封盖硫化粘合完成后须确保表面无氧化层、油污、杂质等。若选用65Mn材质，需对65Mn部分进行喷漆处理，油漆干膜厚度≤50μm。

除切面外，金属骨架表面状况要求与金属板材状态一致。在弯曲、拉伸成型过程中允许有轻微的拉伸纹路和小的表面不平度，且需进行除油等表面处理。

金属骨架经剪切或冲裁后一般都有毛刺，毛刺允许高度应符合GB/T 33217 的规定。

外观要求

橡胶弹性体外观

表面应光滑均匀，气泡直径≤2mm且高度≤0.3mm，气泡数量≤5个，无裂纹、缺胶、断胶、杂质等缺陷；唇口圆滑无飞边、破损等现象，且表面无划痕、压伤，修边痕迹不明显，不影响密封性能，不对配合零件造成磨损。

金属骨架外观

表面无锈蚀、氧化、划痕、变形等缺陷；边缘无锋利棱角，避免划伤橡胶弹性体和安装人员；与橡胶结合部位无溢胶、脱胶、分层现象。

整体外观

密封盖整体无变形、扭曲，安装面平整，无凹凸不平现象。

粗糙度要求

      - 各表面粗糙度规定为Ra12.5。

性能要求

粘接性能

密封盖的粘接强度应符合GB/T 15254的规定。

耐久性能

环境温度为-40℃～50℃，寿命不低于5年。

压缩性能：当H压缩至3.5mm时，橡胶无开裂、损坏，密封正常。

清洁度

密封盖的清洁度限值依据本产品技术协议规定。

检测方法

材料检验

密封盖不锈钢骨架材料的化学成分及力学性能检测按GB/T 1220的规定，碳素钢骨架材料的化学成分检测按GB/T 699的规定，橡胶拉伸强度按照GB/T 36089测试。

尺寸与精度检验

采用检验工具、夹具、量具、检具的方法来检验密封盖的尺寸、形状、位置精度，应满足本标准要求。

外观检验

依靠手感、目测、光照反射、光照投影等方式对密封盖的外观进行检验，不允许表面出现伤痕、裂纹、油漆堆积和生锈等现象。

粗糙度检验

粗糙度测量按GB/T 10610的规定。

粘接测试

密封盖的粘接检测按GB/T 15254的规定

压缩测试

密封盖的压缩检测按GB/T 7759.1及GB/T 7759.2的规定

清洁度测试

清洁度测试按JB/T 7158的规定。

寿命测试

密封盖寿命可靠性试验按GB/T 13871.4的规定。

检验规则

检验分类

检验分为出厂检验与型式检验。

出厂检验

出厂前应做出厂检验，检验合格方可出厂，出厂产品必须有合格证，检验项目如表2所示：

检验项目

| 序号 | 检验项目 | 技术 要求 | 检验方法 | 出厂检验 | 型式检验 | 检验方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料 | 6.1 | 7.1 | √ | √ | 抽检比例:GB/T 2828.1 S-1 |
| 2 | 尺寸、尺寸公差 | 6.2 | 7.2 | √ | √ | 100% |
| 3 | 外观 | 6.4 | 7.3 | √ | √ | 100% |
| 4 | 粗糙度 | 6.5.4 | 7.4 | √ | √ | 抽检比例:GB/T 2828.1 S-1 |
| 5 | 粘接性能 | 6.5.1 | 7.5 | -- | √ | 抽检比例:GB/T 2828.1 S-1 |
| 6 | 压缩性能 | 6.5.2 | 7.6 | -- | √ | 抽检比例:GB/T 2828.1 S-1 |
| 7 | 清洁度 | 6.6 | 7.7 | √ | √ | 抽检比例:GB/T 2828.1 S-1 |
| 8 | 寿命可靠性试验 | 6.5.2 | 7.8 | -- | √ | 抽检比例:GB/T 2828.1 S-1 |
| 注：“√”表示必检项目“--”表示免检项目。出厂检验项目可在制造过程中进行，寿命可靠性试验仅用于新产品定型或用户要求。 |  |  |  |  |  |  |

型式检验

型式检验

有下列情况之一时应进行型式检验：

新产品或老产品转产生产的试制定型鉴定；

正式生产后，如材料有较大改变，可能影响产品性能；

停产一年及以上重新生产时；

出厂检验结果与上次型式检验有较大差异。

检验方案

密封盖检验按照表2进行。

判定

当检验项目均符合本文件要求时判该检验样品为合格，若有不合格的项目，允许重新加倍抽样，其不合格项目重新进行检验，若仍不合格，则判为检验样品不合格。

标志、包装、运输和贮存

标志

密封盖出厂前,应在包装上进行标志,标志应包括下列内容:

Z    φXX-φXX-XX    XXX

批次号

密封盖型号

供应商代号

包装：

包装应采用防潮、防震纸盒、塑料盒等包装，密封盖之间须用纸张进行分隔，内附产品合格证，防止运输过程中变形、损坏。其余包装要求应符合GB/T 13384的规定。

运输与贮存

运输与贮存时应注意防水、防潮、防腐蚀，金属骨架材料为65Mn时，必要情况下重新做防锈处理。